Měřicí vůz ROADSCENNER, vpředu radary, na střeše filmování a na zadním rámu laserové kamery. Měří se hloubka vrstev od povrchu vozovky, celý povrch silnice včetně okolí. Vyhodnotí se nerovnosti povrchu včetně hloubky příkopů, tloušťky vrstev vozovky. Měření byla provedena v úseku km 9,1 až po 9,75

Obr. 1 Podélné nerovnosti (IRI – levý pruh červené sloupce, pravý modré sloupce) a příčné nerovnosti (propady povrchu a koleje, stupnice hloubek je barevně zvýrazněna v půdorysu, barevné čáry nad a pod půdorysem znázorňují hloubku pravé a levé stopy). V poruchách je nerovnost přes 30 mm.

Obr. 2 – Výsledky měření georadarem. Horní radargramy jsou zaznamenané odezvy při měření anténou o vysoké frekvenci spodní o nižší frekvenci (větší hloubka měření). Spodní grafy jsou znázornění hloubek (tlouštěk) asfaltových vrstev (modrá barva), stmeleného podkladu (oranžovo červená barva) a štěrkodrti, případně včetně lomového kamene (oranžová barva). Měření dokládá zejména nedodržení tlouštěk vrstev vozovky a rovnost zejména podloží.

Obr. 3 – K výsledkům gearadarového měření je přidáno laserové měření a vyhodnocení hloubky příkopu. Hloubka příkopu (černá čára) je nižší než hloubka štěrkodrti (pod oranžovou plochou). Obě čáry dokládají nedodržení tlouštěk zejména při úpravě podloží. Nejvýznamnější chybou je provedení příkopu.

Obr. 4 - Pokračování vyhodnocení georadarových a laserových měření. Nedostatečná rovnost a tloušťka vrstev vozovky a hloubka příkopů

Obr. 5 - Vyhodnocení georadarových a laserových měření až k odbočce na Výravu. Hloubka příkopu nemá hloubku minimálně o 300 mm níže, než je hloubka nestmelené vrstvy ze štěrkodrti nebo lomového kamene. Není zajištěno odvedení vody z vozovky, naopak voda z příkopu zavodňuje jílovité zeminy v podloží.  Zatížení vozidly vytlačuje rozbřednuté podloží (povolené zatížení zdvojenými pneumatikami zadní nápravy je 5 750 kg), vozovka se porušuje trhlinami, povrch vozovky klesá (příčné nerovnosti). Konec měřeného úseku znázorňuje následující fotografie ze ZP 8/2023 příloha 1.

Obr. 6 - Detail konce úseku před odbočkou na Výravu. Fotografie ze dne 25.04.2017. V příloze 1 ZP 8/2023 jsou uvedeny detaily provedení propustku včetně dokumentace. Na dně příkopu je vysychající zvodněná zemina. Příkop má stejnou hloubku jako podloží vozovky (viz konec úseku v obr. 5), tudíž má stejné vlastnosti jako znázorňuje fotografie na dně příkopu, tj. je silně závislá na přítomnosti vody (rozbřídání zeminy). Tento obrázek dokumentuje stav podloží pod vozovkou, které je nedostatečnou oporou pro namáhanou vozovku.

Obr. 7 – Grafické vyhodnocení příčné nerovnosti (koleje a snížené okraje vozovky). Přípustnou nerovnost vyjadřuje žlutá a zelená barva, červená vyžaduje plánování opravy s odstraněním hloubky nerovnosti.

Obr.8 – Grafické vyhodnocení hloubky příkopů v délce hodnoceného úseku. Žádná z barev nevyjadřuje správnou hloubku příkopu, ani v případě konce úseku, viz předešlé obr. 6 a 7

Závěr

Takto podobně lze automaticky vyhodnotit celou trasu provedené opravy v obou směrech a navrhnout opravu vozovky s odvodněním podélnou drenáží pod nestmelenou krajnicí, která zajistí odtok vody z podloží do vodoteče. Příkopy mohou být nově nahrazeny vyspádovanými rigoly k odvedení povrchové vody do vodoteče (dešťové vody z povrchu vozovky a případně přitékající z okolí silnice) ve správných sklonech případně zpevněné betonovými tvárnicemi. Toto řešení přispěje i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu bez záboru okolních pozemků.