Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-003

Název mostu: ROUDNICE

Místní název: přes potok

Předmět přemostění: Neznámý / potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 14.399 km Staničení na úseku: 0.669 km

Rok postavení: 1964

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: ROUDNICE

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1999

Vn = 63.0 t Vr = 75.0 t Ve = 125.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2015-09-11

Vn = 50.0 t Vr = 60.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 9.00 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Pravá / 81 °

Volná šířka : 7.95 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 47.70 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Nosná kce tvořena 9 ks most.prefabrakátů dl.10.75 š.1.00 v.0.45m

Popis skupin polí

Počet polí: Světlost šikmá m Kolmá m Konstr.výška m Rozpětí m Druh stat.působení 1 9,05 9 0,45 .... Trám deskový prostý

Stavební výška : 0.86 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Železobeton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy: Neznámý

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 5.30 m Plocha vozovky: 47.70 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Neznámý Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku: Neznámý

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: oboustranné ocelové s vodorovnou výplní, výšky 1.10m

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 2.40 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.30 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Neznámá

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-09-11

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 351 637,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -65 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -6 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 280 805,83 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

Hlavní prohlídka 11.09.2015            323-003

Datum prohlídky: 11.09.2015
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: ROUDNICE      přes potok
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1964
Liniové staničení [km]: 14.399   Číslo úseku: 1323A002 -1323A046   Úsekové staničení [km]: 0.669

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Způsob založení není znám, pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry železobetonové monolitické.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Obě křídla betonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Izolační systém
Provedení hydroizolace nelze vizuálně zjistit, pravděpodobně hydroizolace plošná vyvedená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci 9ks předpjatých železobetonových nosníků KA 61/dl. 10.60m, š. 0.98m, v. 0.45m. Uložení volné.
Kolmá světlost mostu činí 9.0m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 5.30m - živičný povrch. Volná šířka mostu 7.95m.
Zpevněná krajnice vlevo š.=1.30m, vpravo š.=1.35m - betonový povrch.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Obě římsy jsou monolitické železobetonové na povrchu opatřené vypuklou římsovkou z PE materiálu šedé barvy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Svodidlové zábradlí ocelové trubkové s vodorovnou výplní, výšky 1.10m na obou stranách mostu.

Cizí zařízení na mostě - 
Ocelová chránička zavěšená na římse po levé straně mostu.

C. ZÁVADY:

Nezadaný
- mostní list nebyl k dispozici

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na čele opěry na konci mostu stopy po zatékání z úložného prahu, viditelné trhliny v omítce do 3mm
- svislá trhlina přes celou výšku opěry na začátku mostu podél hrany opěry (ve vzdálenosti cca 46cm od levé hrany, šířky 2mm; vpravo vlasová trhlina ve vzdálenosti cca 17cm)
- svislá vlasová trhlina přes celou výšku opěry na konci mostu vpravo ve vzdálenosti cca 37cm od hrany
- asfalt na čele opěry na konci mostu

Izolační systém
- hydroizolační vrstvy jsou plošně porušeny, zejména nad krajními nosníky po levé i pravé straně mostu (viz závady NK), protékaní spar mezi nosníky - tvoří se krápníky

Nosná konstrukce
- obnažená zkorodovaná výztuž na podhledu nosné konstrukce 
- vápenité inkrustace a krápníky ( délky až 20 cm ) ve sparách mezi nosníky
- krápníky ve spáře mezi 8. a 9. nosníkem v celé délce mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- lokální výskyt uchycené vegetace na zpevněné krajnici na obou stranách mostu
- nános zeminy a zakořeněné vegetace na krajnicích vozovky před a za mostem po obou stranách mostu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- ocelové trubkové zábradlí na mostě plošně koroduje , zejména spodní vodorovná výplň a patní desky sloupků zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- zkorodovaná tabulka evidenčního čísla

Cizí zařízení na mostě
- plošná koroze ocelové trubky cizího zařízení po levé straně mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- nánosy bahna pod mostním objektem

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
- okolí mostu je zarostlé křovinami, zejména na levé straně
- v těsné blízkosti křídla na konci mostu vlevo uchycený v dláždění svahu vzrostlý keř
- na pravé straně na konci mostu vzrostlý strom

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Zajistit přepočet či odborný odhad zatížitelnosti mostu.
            Termín splnění: Nezadaný 

Zajistit diagnostiku mostu vzhledem k postupné degradaci podhledu prefabrikátových prvků NK a k značnému protékání nosné konstrukce.
            Termín splnění: Nezadaný 

Odrezit a natřít ocelové zábradlí včetně patních desek sloupků zábradlí.
            Termín splnění: Nezadaný 

Opravit kamenný zához kužele nalevo na konci mostu.
            Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit křoviny z levé strany mostu.
            Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit nános zeminy a zakořeněné vegetace z krajnic mostu před a za mostem na obou stranách.
            Termín splnění: Nezadaný 

Zajistit provedení nových hydroizolačních vrstev mostovky.
            Termín splnění: Nezadaný 

Provést sanaci podhledu nosné konstrukce a opěr.
            Termín splnění: Nezadaný

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s panem Romanem Blažkem, mostmistrem Správy silnic KHK, p.o.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost    Neznámá
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 50.0   Vr: 60.0   Ve: 100.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2019

Poznámka:
Zatížitelnost mostu převzata z HMP 2011 - je třeba zajistit přepočet či odborný odhad zatížitelnosti.

Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pravá strana |
| --- | --- |
| boční pohled zprava | podhled mostu |
| lokální koroze podélné výztuže v podhledu | obnažená zkorodovaná výztuž (třmínky) na podhledu NK |

Fotodokumentace

| proteklé spáry mezi nosníky s váp.inkrustacemi a krápníky | detail zkorodované výztuže na podhledu NK |
| --- | --- |
| koroze zábradlí | zkorodovaná tabulka evidenčního čísla |
| zakořeněná vegetace na krajnici | naplavené bahno pod mostním objektem |