Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-008A

Název mostu: SUCHÁ

Místní název: přes Bašnický potok

Předmět přemostění: Neznámý / Bašnický potok

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 25.735 km Staničení na úseku: 0.099 km

Rok postavení: 1998

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: SUCHÁ

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: ČSN 73 6203/1996 Rok: 1998

Vn = 32.0 t Vr = 80.0 t Ve = 196.0 t Vaj (Va) = 14.0 t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2010-08-12

Vn = 32.0 t Vr = 80.0 t Ve = 196.0 t Vaj (Va) = 14.0 t

Dl. přemostění: 4.05 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 8.80 m Celková šířka mostu : 9.40 m Plocha mostu : 35.64 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 9 želbet. prefa rámů IZM 4/3-2 + spřažená želbet deska tl.31cm

Popis skupin polí

Počet polí: Světlost šikmá m Kolmá m Konstr.výška m Rozpětí m Druh stat.působení 1 4,05 4,05 3,9 .... Rám

Stavební výška : 0.60 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Železobeton PREFA Základy: Stojka rámu

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.50 m Plocha vozovky: 30.38 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: beton Šířka chodníku: L: 0.65 P: 0.65 m Plocha chodníku: 5.27 m2

Konstrukce chodníku: beton

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové z profilů se svislou výplní

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 3.40 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.20 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: Na pravé strane telekomunikacní kabel SPT.

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: II - Velmi dobrý spodní stavba: II - Velmi dobrý použitelnost:

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2010-08-12

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 2 515 416,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 2 008 830,00 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

Hlavní prohlídka 12.08.2010            323-008A

Datum prohlídky: 12.08.2010
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Zlatníková - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: SUCHÁ      přes Bašnický potok
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 25.735   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.099

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Objekt je založen plošně - na podkladním betonu tl.15cm z B135 je železobetonová deska tl.25cm.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry mostu jsou součástí nosné konstrukce.
Spodní stavba je opatřena ochranným a sjednocujícím nátěrem Sikagard 670W.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Hydroizolace celoplošná ukončená pod zvýšené římsy na zakončovacích pásech Coppersun. V nejnižším místě izolace pod krajnicemi vozovky je položen drenážní provazec.
Skladba izolace:
- penetrační nátěr Indever
- 1x natavovací pásy Proteaduo
- ochranná vrstva z AB

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Rámová konstrukce tvořená v příčném řezu 9 ks železobetonových prefabrikátů IZM 4/3-2 s nabetonovanou spřaženou železobetonovou deskou tl. 31cm z betonu B250.
Nosná konstrukce je opatřena ochranným a sjednocujícím nátěrem Sikagard 670W.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem š. 750cm. 
Oboustranné zvýšené odrazné pruhy s betonovým povrchem š. 65cm, betonové obrubníky. Volná šířka mostu je 880cm.
V pracovních sparách mezi obrubníky a odrazným pruhem, případně vozovkou a mezi římsovými prefabrikáty a betonem říms jsou natavené těsnící pásky Mozal.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy z provzdušněného betonu B330 betonované do pohledových prefabrikátů. Povrch říms je opatřen ochranným nátěrem Sika.

Odvodňovací zařízení
Odvodňovací žlab z betonových prefabrikátů před začátkem mostu vlevo.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1.10m opatřené žárovou metalizací zinkem a hliníkem.

Cizí zařízení na mostě
V pravé římse jsou osazené 3 plastové chráničky - 2 prázdné, 1 osazena kabelem Telecom.

C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- prorýsované vlasové trhliny v místě pracovních spar mezi rámovými prefabrikáty v celé výšce opěry (viz foto: trhlina ve spáře mezi 3. a 4. rámem na opěře na konci mostu)
- vylouhované spáry mezi prefabrikovanými rámy a ochranný nátěr v úrovni hladiny normální vody (v šířce cca 30cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- zvodnělý bok křídla na začátku mostu vlevo, zřejmě porušená hydroizolace
- svislá trhlina tl. 0.5mm (přes celou výšku NK) mezi křídlem a rámem NK na konci mostu vlevo

Izolační systém
- průsaky ve všech sparách mezi rámy (nejvíce mezi 4.-6.rámem) prorýsované i na provedené povrchové úpravě

Nosná konstrukce
- lokálně vypadané spárování mezi rámy na podhledu NK
- trhlina na podhledu u pravé hrany nosné konstrukce 
- vápenité rezavě zabarvené usazeniny a krápníky na boku nosné konstrukce vlevo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- otevřená podélná pracovní spára uprostřed vozovky
- příčná trhlina tloušťky cca 2mm uprostřed délky mostu
- lokální výtluk v živičném krytu
- trhliny a mírné nerovnosti v krytu vozovky na mostě

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- podélná trhlina na horní ploše betonové římsy na pravé straně mostu 
- chybějící zálivka mezi obrubníkem a zvýšeným betonovým odrazným pruhem na začátku mostu 
- zakořeněná vegetace ve spáře mezi obrubníkem a římsou
- příčná trhlina v horní ploše betonové římsy vlevo

Odvodňovací zařízení
- nevhodně řešený odvodňovač před začátkem mostu vlevo - voda stéká mimo skluz a narušuje svah příkopu
- vzrostlá vegetace pod odvodňovacím skluzem na začátku mostu vlevo
- kamenný obklad svahu na začátku mostu vlevo je porostlý mechem a vzrostlou vegetací

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- lokálně mírná koroze

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- na začátku mostu chybí tabulka evidenčního čísla mostu
- na konci mostu je tabulka evidenčního čísla ohnutá

Cizí zařízení na mostě
- z boku římsy vpravo vystupuje obnažená plastová chránička s kabelem
- na začátku vpravo je k zábradlí ostnatým drátem připevněno pletivo

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Vyčistit zarostlý a zanesený skluz na začátku mostu vlevo.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit vzrostlou vegetaci a usazený mech z kamenného obkladu svahu na začátku mostu vlevo
            Termín splnění: do 1 roku 

Osadit tabulku s evidenčním číslem na začátku mostu.
            Termín splnění: do 1 roku 

Vyrovnat, popř. osadit novou tabulku evidenčního čísla na konci mostu.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit zakořeněnou vegetaci a vyčistit spáru mezi obrubníkem a římsou.
            Termín splnění: do 1 roku 

Provést zalití spáry mezi obrubníkem a římsou.
            Termín splnění: do 1 roku

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem SÚS KHK, divize Hradec Králové panem Ing. Janem Hornem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý
   Mostní vybavení:      II - Velmi dobrý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 196.0   Fe: 14.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2016

Poznámka:
Zatížitelnost mostu byla převzata z MP k superkolaudaci v roce 2001.

Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | chybějící tabulka evid.čísla na začátku mostu |
| --- | --- |
| boční pohled zprava | boční pohled na levou stranu |
| připevněné pletivo k zábradlí | lokální výtluk v živičném krytu |

Fotodokumentace

| levá strana - zakořeněná vegetace ve spáře mezi obrubníkem a římsou | příčná prasklina v římse vlevo |
| --- | --- |
| usazené rezavé výluhy na boku NK | vápenité usazeniny (krápníky) na hraně nosné konstrukce vlevo |
| rozpadající se odvodňovací skluz se zakořeněnou vegetací | zakořeněná vegetace a mech v kamenném zpevnění svahu |