Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 3195-5

Název mostu: JAVORNICE

Místní název: Javornice

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / přítok Javornického potoka

Převáděná komunikace: 3. třída / 3195

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 9.117 km Staničení na úseku: 0.109 km

Rok postavení: 1920

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území: JAVORNICE

Správce mostu: SÚS Rychnov nad Kněžnou

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1988

Vn = 13.0 t Vr = 40.0 t Ve = 350.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2015-10-28

Vn = 8.0 t Vr = 24.0 t Ve = 210.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 2.75 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Levá / 80 °

Volná šířka : 7.35 m Celková šířka mostu : 8.00 m Plocha mostu : 19.25 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: železobet.deska prostá tl.25 cm

Popis skupin polí

Počet polí: Světlost šikmá m Kolmá m Konstr.výška m Rozpětí m Druh stat.působení 1 2,75 2,6 0,3 .... Deska prostá

Stavební výška : 0.70 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.00 m Plocha vozovky: 19.25 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Neznámý Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku: Neznámý

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové trubkové s podél.výplní

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 1.40 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: .... m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: 50.1717491150 E: 16.3482646942

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: V - Špatný použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-10-28

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 15 011,41 Kč ke dni: 12.10.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -3 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -1 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 11 984,51 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 23.06.2016 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

Hlavní prohlídka 28.10.2015            3195-5

Datum prohlídky: 28.10.2015
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: z Javornice do Jaroslavi (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce z důvodu malé světlosti otvoru obtížně přístupné
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 9.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: JAVORNICE      Javornice
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 9.117   Číslo úseku: 1414A053 -1413A058   Úsekové staničení [km]: 0.109

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry z hrubě opracovaných kvádrů.
Opěry navazují na kamenné zídky navigace potoka.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně.

Izolační systém
Hydroizolace plošná ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 6 železobetonovými prefabrikovanými nosníky šířky 1000mm.
Vlevo je nosná konstrukce rozšířena monolitickou železobetonovou deskou.
Vpravo je nosná konstrukce rozšířena 8 železobetonovými prefabrikovanými překlady šířky 0,1m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 7,0m mezi zvýšenými římsami.
Volná šířka mostu je 7,35m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické omítnuté římsy bez okapničky.

Odvodňovací zařízení
Na předmostí na začátku mostu vlevo je krátký odvodňovací skluz.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové trubkové 3 madlové zábradlí.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou osazeny dopravní značky B13 (8t) a E5 (24t).

Cizí zařízení na mostě


Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je koryto přemosťovaného přítoku Javornického potoka. 
Na vtoku (vpravo) je dno potoka zpevněné prefabrikovanými betonovými žlaby. V půdorysu mostu je dno koryta bez zpevnění.

C. ZÁVADY:

Nezadaný
- rok postavení uvedený v mostním pasportu neodpovídá skutečnosti (přestavba nosné konstrukce odhadem v 70-80-tých letech 20. století)

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry
- zdivo obou opěr je ve špatném stavu - hloubkově vypadané zaspárování, deformované zdivo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu
- hloubkově vypadané zaspárování téměř celé čelní plochy zdiva (zejména ve spodní části) 
- vypadnuté spodní kvádry zdiva pod 5. a 6.prefabrikátem nosné konstrukce (kaverny)
- vytlačené kvádry čelní plochy v blízkosti levé hrany (dle orientačního oměření jsou kvádry vytlačené až o cca 0,20m)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na konci mostu
- hloubkově vypadnuté zaspárování spodní části zdiva čelní plochy
- rozvolněné zdivo levého zakončení opěry s vzpadávajícími částmi zdiva
- zvětralý a rozpadávající se beton plomby pravého zakončení opěr

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2013
- větší rozsah rozvolnění zdiva levého zakončení opěry na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry


Izolační systém
- průsaky na podhledu spáry mezi levým rozšířením a 1.nosníkem (inkrustace a krápníky délky do 120mm)
- průsaky ve spáře mezi 1.-2.nosníkem (výluhy, zřetelný čerstvý průsak uprostřed světlosti otvoru))
- průsaky ve sparách mezi překlady pravého rozšíření nosné konstrukce (inkrustace a krápníky délky do 100mm)

Izolační systém - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2013
- pokračuje zatékání vody v krajních částech mostu

Izolační systém - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2013
- bez výraznějších změn

Nosná konstrukce
- lokálně odprýsknutý beton podhledu 1.nosníku s obnaženou korodující výztuží
- plošně odprýsknutý krycí beton a obnažená korodující výztuž na podhledu 6.železobetonového nosníku
- místy odprýsknutý beton podhledu železobetonových překladů pravého rozšíření s obnaženou korodující výztuží

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvení krytu - přitížení nosné konstrukce
- nečistoty s uchycenou vegetací na krajnicích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- proteklá omítka bočních ploch obou říms
- příčné trhliny na povrchu levé římsy

Odvodňovací zařízení - 


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- zábradlí svým konstrukčním uspořádáním neodpovídá současným normovým požadavkům
- prorýsovaná koroze přes starý odprýskávající nátěr

Cizí zařízení na mostě - 


Území pod mostem a přístupové cesty
- značně vymleté dno na vtoku (vpravo)

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděné dle možností správce.
Od poslední prohlídky byla provedená oprava povrchu vozovky v levém jízdním pruhu.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést větší opravu opěr (zainjektovat a hloubkově zaspárovat zdivo), případně provést rekonstrukci nebo přestavbu mostu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat podhled 1. a 6.nosníku v místech odprýsknutého krycího betonu a obnažené výztuže.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit nečistoty a vegetaci z krajnic vozovky na mostě.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit protikorozní ochranu zábradlí.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem SS Khk p.Blažkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 24.0   Ve: 210.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaté z předchozí HMP a z mostního pasportu (pravděpodobně určené z tabulek) a redukované koeficientem stavu alfa=0,6.

Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Opěra na konci mostu |

Fotodokumentace

| Opěra na konci mostu vpravo | Nosná konstrukce - podhled |
| --- | --- |
| Podhled vlevo | Podhled nosné konstrukce vpravo |
| Levá římsa | Stav nátěru zábradlí |