Hlavní prohlídka 14.10.2017            2997-2

Datum prohlídky: 14.10.2017
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: po stráni na začátku mostu vpravo
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: SKALICE      SKALICE
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 7.409   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.462

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Založení spodní stavby původní. Vizuelně nelze zjistit - pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Původní spodní stavba. Obě opěry jsou provedeny z cihelného zdiva, součást cihelné klenby.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla mostu jsou provedena z cihelného zdiva a jsou rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Ložiska a dilatační závěry nejsou na mostním objektu zřízeny.

Izolační systém
Hydroizolace pravděpodobně plošná vyvedená do zvýšených železobetonových říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
V příčném řezu tvoří nosnou konstrukci cihelná segmentová klenba o světlosti 4,00 m, tloušťka klenebného prstence 0,60 m.
Úhel přemostění - 90 stupňů - kolmý most.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - 
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Na mostním objektu je živičná vozovka šířky 5,26 m (mezi zvýšenými železobetonovými římsami) střechovitého sklonu.
Oboustranné železobetonové římsy zvýšené nad niveletu vozovky opatřené ochranným nátěrem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Oboustranné železobetonové římsy zvýšené nad niveletu vozovky opatřené ochranným nátěrem.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní (horní madlo + 2 trubky) výšky 1,10m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostním objektu je provedeno vodorovné dopravní značení.

Cizí zařízení na mostě - 
Na mostním objektu není žádné cizí zařízení.

C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Základy jsou nepřístupné. Závady nelze vizuelně zjistit.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- kvádry v úrovni hladiny normální vody povrchově degradují
- lokálně vyloužené spárování ve zdivu opěr

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vypadaná spárová omítka v cihelném zdivu křídla na začátku po pravé straně mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
Ložiska ani mostní závěry nejsou na mostním objektu zřízeny.

Izolační systém
- porušen zejména na pravé straně

Nosná konstrukce
- lokálně povrchově rozpadlé cihlové zdivo klenby
- lokálně vypadané spárování ve vrcholu klenby a na boku klenebného prstence
- vypadaná spárová omítka v boku cihelné klenby po pravé straně mostu
- lokálně vyloužené spárování mezi cihlami klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- propadlá ( částečně opravená ) vozovka na začátku mostu vlevo
- podélné i příčné trhliny v živičném krytu vozovky zejména po levé straně mostu
- huminózní zemina pod zvýšenými římsami po obou stranách mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- příčné trhliny v obou římsách 
- lokálně degradovaný beton na hraně a boku římsy vlevo
- povrch obou říms je mírně omšelý

Odvodňovací zařízení - 
Odvodňovací zařízení není na mostním objektu zřízeno.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- mírně zkorodované zábradlí po obou stranách mostu 
- na začátku mostu vpravo je vlivem nárazu poškozen svislý sloupek zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- chybí tabulky s evidenčním číslem po obou stranách mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- koryto potoka v půdorysu mostu zaneseno bahnem a naplaveninami a zakořeněnou vegetací

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
- obtížně přístupné vzhledem k strmému svahování
- vzrostlá vegetace v okolí mostu ( zejména po pravé straně )

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba mostního objektu jsou prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit před a za mostní objekt dopravní značky omezující zatížitelnost B13 ( 22 tun ) a E13 Jediné vozidlo ( 45 tun ).
            Termín splnění: ihned 

Osadit po obou stranách evidenční čísla mostu.
            Termín splnění: ihned 

Zajistit diagnostický průzkum a na základě provedené diagnostiky provést statický přepočet zatížitelnosti mostu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést zaspárování a hloubkovou injektáž cihelných opěr a klenby.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci mostních říms.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vyrovnat zábradelní sloupek po pravé straně mostu, odrezit a natřít mírně zkorodované zábradlí po obou stranách mostu.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit vzrostlou vegetaci v okolí mostu ( zejména vpravo ).
            Termín splnění: pravidelně 

Vyčistit koryto vodoteče pod mostním objektem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést celkovou opravu mostu.
            Termín splnění: výhledově

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s panem Romanem Blažkem, inspektorem silniční sítě - mostařem (pro okresy: HK, RK a část NA ) Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 45.0   Ve: 60.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2021

Poznámka:
Zatížitelnost mostního objektu byla převzata z HMP 2011 a redukována koeficientem zatížitelnosti Alfa = 0,8.

Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana ( proti směru staničení ) | boční pohled zleva ( proti směru staničení ) |
| boční pohled zprava ( proti směru staničení ) | podhled mostu |

Fotodokumentace

| opěra na začátku mostu | opěra na konci mostu |
| --- | --- |
| chybějící spárování v cihelném zdivu na boku klenby | uvolněné zdivo v podhledu klenby na začátku mostu |
| detail vypadlého spárování klenby | vypadané spárování ve vrcholu klenby |

Fotodokumentace

| vypadané spárování ve zdivu klenebného prstence | trhliny v živičném krytu vozovky na začátku mostu |
| --- | --- |
| trhlina v římse vlevo | lokálně degradovaný beton na hraně a boku římsy |
| koroze zábradlí a deformovaná vodorovná výplň zábradlí |  |