Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 285-015

Název mostu: DLOUHÉ

Místní název: Dlouhé - Rzy

Předmět přemostění: Nezadaný / potok Olešenka

Převáděná komunikace: 2. třída / 285

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 41.607 km Staničení na úseku: 0.149 km

Rok postavení: 1961

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Katastrální území: DLOUHÉ

Správce mostu: Náchod 2

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Odhadní tabulky Rok: 1998

Vn = 32.0 t Vr = 66.0 t Ve = 272.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezadaný Rok: 2018-08-03

Vn = 32.0 t Vr = 66.0 t Ve = 272.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 8.50 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Levá / 38 °

Volná šířka : 7.60 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 64.18 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 9 předpjatých prefa nosníků MPD/9m

Popis skupin polí

Počet polí: Světlost šikmá m Kolmá m Konstr.výška m Rozpětí m Druh stat.působení 1 8,5 5,4 0,8 .... Deska prostá

Stavební výška : 0.65 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Prostý beton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.55 m Plocha vozovky: 55.68 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: beton Šířka chodníku: L: 0.50 P: 0.50 m Plocha chodníku: 8.50 m2

Konstrukce chodníku: beton

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: železobetonové sloupky+horizontální RT tyče

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 3.00 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.40 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: vpravo pod římsou 2 chráničky

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2018-08-03

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 76 232,00 Kč ke dni: 07.04.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -14 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -2 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 60 876,67 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 22.02.2019 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

Hlavní prohlídka 03.08.2018            285-015

Datum prohlídky: 03.08.2018
Provedl: Ing. Aleš Kozelka č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 177/2015
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: DLOUHÉ      Dlouhé - Rzy
Okres: Náchod
Rok postavení: 1961
Liniové staničení [km]: 41.607   Číslo úseku: 1411A040 -1411B008   Úsekové staničení [km]: 0.149

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Způsob založení není znám.
Pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry betonové se železobetonovými úložnými prahy.
Betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně na lepenku. 
Hydroizolace plošná, ukončená do zvýšených říms.
Dilatační závěry pravděpodobně nebyly provedeny.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. Nosná konstrukce je v příčném směru tvořená 9 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků MPD/9m (skladebné délky 1060cm) - krajní plné, prostřední duté. Nosná konstrukce je pravděpodobně příčně předepnuta.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka se živičným krytem šířky 650cm. Oboustranné odrazné pruhy s betonovým povrchem šířky 50cm. Volná šířka mostu je 750cm.
Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Oboustranné třímadlové zábradlí je tvořené železobetonovými sloupky, do kterých jsou nasazené horizontální železobetonové RT tyče.

Cizí zařízení na mostě
Pod pravou římsou jsou 2 ocelové trubky s kabely cizího zařízení.

C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- na čelních plochá opěr jsou horizontální trhliny s vápennými výluhy - trhliny jsou pravděpodobně v místech pracovních spar
- v úrovni ustálené hladiny je odpadlá omítka opěr
- svislá trhlina v opěře na konci mostu pod 3. nosníkem 
- odpadlá hrana UP opěry na začátku mostu vpravo
- proteklá spára mezi opěrou a křídlem na konci vlevo
- vodorovné trhliny křídel v úrovni UP - pracovní spáry, rozpad betonu v těchto sparách
- poteklá čelní plocgha křídla na začátku mostu vpravo
- poteklé čelní plochy opěr
- poteklá čelní plocha křídla na konci vlevo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- vzhledem ke stopám zatékání na opěrách místy netěsné mostní závěry

Izolační systém
- průsaky mezi sparami nosníků
- mezi 1. a 2. lokální, inkrustace
- mezi 3. a 4. na konci, výluhy, krápníky
- mezi 7. a 8. výluhy
- mezi 8. a 9. inkrustace, krápníky do 10 cm

- poteklý bok nosníku vpravo i vlevo, zatékání na bok nosníků je způsobeno nefunkční okapničkou říms

Nosná konstrukce
- na podhledu nosné konstrukce jsou na mnoha místech prorýsované korodující třmínky výztuže
- rozpad zaplentování příčného předepnutí - více vlevo
- odpadlá hrana nosníku uprostřed vpravo - obnažená korodující výztuž
- poteklý pravý i levý bok nosné konstrukce
- zatékání na podhled NK - více vpravo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- otevřená pracovní spára na začátku mostu
- mírně prosedlá vozovka na začátku a na konci mostu
- odmrzlá krycí vrstva betonu na horních plochách říms
- uchycená vegetace na bočních plochách říms
- odpadlá hrana říms (okapnička) téměř v celé délce
- degradace betonu spodní hrany říms
- propadlé obrubníka na začátku mostu vpravo a na konci vlevo
- otevřená pracovní spára v ose komunikace
- plošná porucha a oprava vozovky na konci mostu vpravo

Odvodňovací zařízení
- odvodnění podél křídel
- chybí skluzy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- rozpad RT tyčí
- trhliny ve sloupcích zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- silná koroze chrániček

Území pod mostem a přístupové cesty
- dláždění kuželů kolem křídel má ve své spodní části vypadané zaspárování
- poškozený kužel na začátku mostu vlevo
- eroze svahu na začátku mostu vpravo

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba dle možnosti správce prováděny.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Obnovit okapničky na římsách.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést sanaci hrany opěry.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit spárování kuželů a opravit kužel na začátku vlevo a vpravo.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vyrovnat propadlé obrubníky.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Obnovit nátěr chrániček.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést pasivaci výztuže na podhledu NK a sanaci vpravo.
Osadit okapničky na spodní hranu nosné konstrukce
            Termín splnění: do 1 roku 

Zatřít pracovní spáru komunikace.
            Termín splnění: do 1 roku 

Provést zálivky podél obrubníků.
            Termín splnění: do 1 roku 

Naplánovat výměnu izolačního souvrství 
            Termín splnění: výhledově

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem SÚS p. Blažkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 66.0   Ve: 272.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2022

Poznámka:
Stavební stav snížen s ohledem na zatékání, korozi výztuže a degradaci konstrukce. Závady nemají vliv na zatížitelnost.

Fotodokumentace

| -Pohled na most a převáděnou komunikaci po směru staničení | -Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| -Pohled na most zleva | -Pohled na most zprava |
| -Dřevo v římse | -Zatékání do celé konstrukce, okapnička na římse |

Fotodokumentace

| -Trhlina s výluhy na opěře OP1 | -Křídlo OP1 vlevo |
| --- | --- |
| -Pohled na OP2 | -Podhled NK |
| -Trhliny s výluhy na opěře OP1 | -Zanesené krajnice, degradace betonu říms a zábradlí |

Fotodokumentace

| -vozovka na mostě |  |
| --- | --- |