Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 285-016

Název mostu: OLESNICE V ORLICKYCH

Místní název: most řeka Olešnice

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Olešenka

Převáděná komunikace: 2. třída / 285

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 43.433 km Staničení na úseku: 1.665 km

Rok postavení: 1957

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území: OLESNICE V ORLICKYCH

Správce mostu: Rychnov nad Kněžnou SÚS

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Srovnávací výpočet Rok: 1995

Vn = 25.0 t Vr = 51.0 t Ve = 346.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Srovnávací výpočet Rok: 2015-09-05

Vn = 25.0 t Vr = 51.0 t Ve = 346.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 4.90 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 7.60 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 37.24 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce:

Popis skupin polí

Počet polí: Světlost šikmá m Kolmá m Konstr.výška m Rozpětí m Druh stat.působení 1 4,9 4,9 0,4 .... Deska prostá

Stavební výška : 0.55 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Prostý beton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.00 m Plocha vozovky: 29.40 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L: 0.80 P: 0.80 m Plocha chodníku: 7.84 m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení:

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 1.80 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.30 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: 50.3724021912 E: 16.2989730835

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-09-05

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 137 524,08 Kč ke dni: 22.09.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -25 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -3 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 109 803,40 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 22.02.2019 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

Hlavní prohlídka 05.09.2015            285-016

Datum prohlídky: 05.09.2015
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 03/1998
Přítomni: 
Směr popisu: Z Dobrušky do Olešnice (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce dobře přístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: OLESNICE V ORLICKYCH      most řeka Olešnice
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Rok postavení: 1957
Liniové staničení [km]: 43.433   Číslo úseku: 1411B008 -1411A006   Úsekové staničení [km]: 1.665

B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Způsob založení není znám - pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry masivní betonové.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Krátká betonová křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace.
Na začátku mostu vpravo na opěru navazuje betonová zídka navigace potoka.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně na lepence.

Izolační systém
Hydroizolace plošná ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosná konstrukce je v příčném řezu tvořená 9 železobetonovými předpjatými nosníky MPD (2 krajní šířky 0,5m, 7 středních šířky 1m).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 6,0m.
Hrany obrub jsou opevněné ocelovými L profily.
Volná šířka mostu je 7,7m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Oboustranné zvýšené betonové chodníky šířky 0,75m opatřené asfaltovým nátěrem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy betonované do bočních pohledových prefabrikátů.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Železobetonové zábradlí s dvojicí horizontálních madel z RT tyčí.

Cizí zařízení na mostě
Pod nosnou konstrukcí jsou úhlopříčně zleva doprava vedeny 3 ocelové chráničky. 
Na pravém boku opěry na konci mostu je vybudovaná šachta.
Další ocelová chránička je vedená podél pravého boku nosné konstrukce.
K opěře na začátku mostu je přimontovaná ptačí budka.

C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
- vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu:
- zvětralý beton čelní plochy v úrovni kolísání hladiny do hloubky až cca 30mm a pod 4.nosníkem do hloubky až 100mm

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2009
- bez výrazných změn

Ložiska, klouby, mostní závěry


Izolační systém - 
- protékající spára mezi 1.-2.nosníkem v 1.polovině světlosti otvoru (vápenné inkrustace a krápníky délky až 50mm)
- mírně protékající spáry mezi nosnou konstrukcí a oběma římsami (výluhy na bočních plochách krajních nosníků)

Izolační systém - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2009
- bez výrazných změn

Nosná konstrukce - 
- místy na podhledu nosné konstrukce lokálně odprýsknutý krycí beton a obnažené třmínky výztuže nosníků
- nevhodně provedené odvodňovací otvory na podhledu nosníků u opěry na konci mostu cca 1,5m před opěrou

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2009
- bez výrazných změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvení krytu vozovky na mostě
- výspravky v krytu vozovky
- nečistoty s uchycenou vegetací na krajnicích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Obruby
- prorýsovaná koroze ocelových L profilů obrub přes starý nátěr
- odtržený ocelový L profil pravé obruby na začátku mostu v délce cca 3m

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
- trhliny v povrchové úpravě pravého chodníku
- místy odprýskávající povrchová úprava chodníků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- odprýskávající nátěr horních ploch říms s obnaženým zvětralým betonem

Odvodňovací zařízení


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- místy popraskaný a lokálně i odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí a obnažená korodující výztuž

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- chybí dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti udávané v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě - 
- nenatřené a korodující chráničky cizího zařízení pod mostem i podél pravého boku nosné konstrukce

Území pod mostem a přístupové cesty

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Prováděna pouze základní údržba dle možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Sanovat čelní plochu opěry na začátku mostu v úrovni kolísání hladiny potoka.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností sanovat podhled nosníků nosné konstrukce v místech pro rýsovaných třmínků výztuže.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Očistit krajnice vozovky na mostě od nečistot a uchycené vegetace.
            Termín splnění: pravidelně 

Zalít otevírající se podélnou trhlinu ve střední podélné pracovní spáře krytu vozovky na mostě.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odrezit a natřít ocelové profily opevnění obrub.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností obnovit nátěr povrchu chodníků a horních ploch říms.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat poškozené zábradelní RT tyče, nebo vyměnit za nové dle normy.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit ošetření chrániček pod nosnou konstrukcí.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem SS Královéhradeckého kraje p.Blažkem.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 25.0   Vr: 51.0   Ve: 346.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2021

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostního pasportu (stanoveny přepočtem v roce 1995 - Valbek Liberec).

Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Opěra na konci mostu |

Fotodokumentace

| Průsaky na podhledu spáry mezi levými krajními nosníky | Stav krytu vozovky na mostě |
| --- | --- |
| Krajnice a zábradlí vpravo | Stav zábradlí |