Název akce: Hajnice – Barevné domky

Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s., Pražská 169, 541 01, Trutnov

Objekt (SO)/Provozní soubor (PS): SO-20

Díl/Profese: D.1.5.2 – Venkovní stavební objekty a sadové úpravy

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

Technická zpráva

Obsah:

a.	popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	2

a.1 úvod	2

a.2 funkční řešení	2

a.3 technické řešení	2

a.3.1 odstranění stávajících konstrukcí	2

a.3.2 zpevněné plochy	2

a.3.3 opěrné stěny	4

a.3.4 oplocení	5

a.3.5 posuvné brány	5

a.3.6 zábradlí	5

a.3.7 přístřešek na odpadky	6

a.3.8 odvodňovací žlaby	6

a.3.9 sadové úpravy	6

a.3.10 přeložení zemních vrtů	7

a.3.11 vytyčení	7

a.3.12 odpadové hospodářství	7

b.	požadavky na vybavení	7

c.	napojení na stávající dopravní infrastrukturu	8

d.	vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	8

e.	údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	8

f.	požadavky na postup stavebních a montážních prací	8

g.	požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.	8

h.	řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	8

i.	důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	8

- popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

  - úvod

Projektový díl VÚ – Venkovní stavební objekty a sadové úpravy řeší provedení zpevněných ploch, terénních úprav a venkovních architektonických objektů v okolí objektu SO-01. Hlavní areálovou komunikací se zabývá projektový díl D.1.5.1 PK – Pozemní komunikace a zpevněné plochy.

  - funkční řešení

Řešení areálu vychází z technologických a provozních požadavků. Urbanistické řešení zůstává neměnné oproti stávajícímu stavu a navazuje na novostavby SO-01 a SO-03 a rekonstruovaný objekt SO-02.

Díl venkovních stavebních objektů a sadových úprav zahrnuje zpevněné plochy v okolí objektu SO-01 a SO-03. Dále jsou předmětem dílu venkovní objekty (opěrné stěny, přístřešek na odpadky, zábradlí, branky), oplocení areálu s vjezdovými bránami, sadové a terénní úpravy.

  - technické řešení

    - odstranění stávajících konstrukcí

Odstraněním stávajících zpevněných ploch v rozsahu hlavní areálové komunikace se zabývá PD D.1.5.1 – PK.

V první fázi projektu venkovních úprav budou pokáceny solitérní stromy a zapojená skupina keřů – vyznačeno na situačním výkrese VÚ.02. Zámková dlažba okolo objektu SO-02 bude šetrně rozebrána – uvažuje se s jejím opětovným použitím. Poté dojde k zemním pracím, které připraví terén v místě uvažovaných opěrných stěn.

    - zpevněné plochy

Hlavní areálovou komunikací se zabývá projektový díl D.1.5.1 PK – Pozemní komunikace a zpevněné plochy.

Před prostory lůžek klientů v objektu SO-01 bude provedena zpevněná plocha z betonové dlažby. Šířka zpevněné plochy je 3,0 m, sklon plochy je 1,00 % směrem od budovy.

Okolo objektu SO-02 bude šetrně rozebrána stávající zpevněná plocha z důvodu provádění stavebních úprav na objektu SO-02 (podřezání objektu, provedení drenáže okolo objektu). Po dokončení stavebních pracích na objektě SO-02 bude provedena zpevněná plocha v šíři cca 3,00 m se sklonem 1,00 % směrem od budovy z rozebraných dlaždic. Tato zpevněná plocha bude sloužit pro klienty z objektu SO-01 a přilehlých rodinných domků. Uvažuje se, že po této zpevněné ploše se bude pohybovat menší pojízdné stroje (zahradní traktor).

Zpevněná plocha z betonových dlaždic bude provedena také v prostoru přístřešku na odpadky.

Před objektem SO-02 bude provedena betonová opěrná stěna vymezující prostor, na němž bude provedena zpevněná plocha, která umožní vstup na terasu objektu SO-02 z „propojovacího krčku“ mezi objekty SO-01 a SO-02.

Nově bude proveden chodník v jihozápadní části areálu, který propojí zpevněné plochy vedoucí okolo objektu SO-02 se vstupem do 2.NP do objektu SO-02.

Povrch a podkladní vrstvy komunikací byly navrženy podle TP 170 pro dané zatížení dopravou. Dlážděný povrch je sevřen betonovými zahradními obrubníky s podsázkou 6 cm, resp. bez podsázky okolo objektu SO-02 (zde bude obrubník přejížděn zahradním traktorem) či okolo objektu SO-01.

Je nutno bezpodmínečně zabránit přístupu vody k pláni, k tomu slouží systém drenáží odvádějící průsakové vody. Nutné je též zajistit povrchové odvodnění v průběhu terénních prací. V deštivém období je nutné provést ochranu pláně. Je nutné dodržet minimální příčný sklon 3,00 % na pláni, pro odvedení vody z konstrukčních vrstev směrem k navrženému drenážnímu potrubí.

Hodnoty únosnosti zemní pláně Edef,2=30MPa s poměrem n≤2,50 (dle ČSN 72 1006) v prostoru navržených zpevněných ploch a chodníků. Pro ověření požadované pevnosti na pláni zpevněných ploch je nutno provádět zkoušky zhutnění dle „Kontrolního a zkušebního plánu stavby“ a podle platných norem ČSN.

Tabulka vytyčovacích bodů je v souřadnicích S-JTSK. Výškové řešení je v systému Bpv.

A1 – Dlážděné plochy pochozí (TP 170, D2-D-1 O-PIII)

Jedná se o zpevněné plochy okolo objektu SO-01, o plochy v prostoru přístřešku na odpadky a o chodník u hlavního vjezdu do areálu. Dlážděné plochy pochozí jsou navrženy se sklonem 1,00 % směrem od objektu, resp. směrem ke komunikaci. Dlážděné plochy pochozí jsou navrženy v dlážděné technologii – na zhutněné zemní pláni s hodnotou min. 30 MPa a se sklonem 3,00 % směrem k drenážnímu potrubí nebo k zeleni, je provedena zhutněná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm se zhutněním 60 MPa, následně bude provedena vrstva ložné vrstvy tl. 40 mm, do které bude položena betonová dlažba (viz VÚ851.1002). V prostoru zpevněné plochy okolo objektu SO-01 je dlážděná plocha sevřena mezi objekt SO-01, opěrné stěny a betonové obrubníky BO 5/20/50 bez podsázky uložených do betonového lože C16/20 nFX1. Dlážděné plochy v prostoru přístřešku na odpadky jsou sevřeny ze třech stran stěnami přístřešku a ze čtvrté strany bude ohraničena betonovým obrubníkem BO 10/25/100 bez podsázky uloženým do betonového lože C16/20 nXF1. Dlážděné plochy pochozí v prostoru hlavního vjezdu do areálu jsou sevřeny mezi betonové obrubníky BO 5/20/50 bez podsázky uložených do betonového lože C16/20 nFX1a BO 15/25/100 s podsázkou + 2 cm uložených do betonového lože C16/20 nFX1. Dlážděné plochy pochozí jsou navrženy dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, pod níž bude provedeno zhutnění zemní pláně na min. hodnoty 30 MPa.

A2 – Dlážděná plochy pochozí (TP 170, D2-D-1 O-PIII)

Jedná se o zpevněnou plochu mezi stávající terasou objektu SO-02 a „propojovacím krčkem“ mezi objekty SO-01 a SO-02. Dlážděná plocha pochozí je navržena s příčným sklonem 1,00 % směrem od objektu, resp. směrem k opěrné stěně a podélným sklonem max 1:12. Dlážděná plocha je navržena v dlážděné technologii – na zhutněné zemní pláni s hodnotou min. 30 MPa a se sklonem 3,00 % směrem k drenážnímu potrubí, je provedena zhutněná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm se zhutněním 60 MPa, následně bude provedena vrstva ložné vrstvy tl. 40 mm, do které bude položena betonová dlažba (VÚ851.1001). Dlážděná plocha je sevřena mezi objekty SO-01 a SO-02 a opěrnou stěnou a je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, pod níž bude provedeno zhutnění zemní pláně na min. hodnoty 30 MPa.

A3 – Dlážděná plochy pochozí (TP 170, D2-D-1 O-PIII)

Jedná se o zpevněnou plochu okolo objektu SO-02. Stávající betonová dlažba bude šetrně rozebrána, očištěna a skladována tak, aby mohla být opětovně použita. Po provedení stavebních úprav okolo objektu SO-02 bude „obnovena“ zpevněná plocha – na zhutněné zemní pláni s hodnotou min. 30 MPa a se sklonem 3,00 % směrem od objektu SO-02 je provedena zhutněná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm se zhutněním 60 MPa, následně bude provedena vrstva ložné vrstvy tl. 40 mm, do které bude položena betonová dlažba (výše zmiňovaná rozebraná vlnka, v případě chybějící dlažby bude doplněna dlažbou VÚ851.1003). Dlážděná plocha pochozí je navržena s příčným sklonem 1,00 % směrem od objektu a max. podélným sklonem 1:12. Dlážděná plocha je sevřena mezi objekt SO-02 a zahradní obrubník, resp. opěrnou stěnou a je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, pod níž bude provedeno zhutnění zemní pláně na min. hodnoty 30 MPa.

A4 – Dlážděná plochy pochozí (TP 170, D2-D-1 O-PIII)

Jedná se o zpevněnou plochu navazující na zpevněnou plochu jihozápadně od objektu SO-02. Dlážděná plocha pochozí je navržena s příčným sklonem 1,00 % a max. podélným skonem 1:16. Dlážděná plocha je navržena v dlážděné technologii – na zhutněné zemní pláni s hodnotou min. 30 MPa a se sklonem 3,00 % směrem k drenážnímu potrubí, je provedena zhutněná vrstva ze štěrkodrti tl. 200 mm se zhutněním 60 MPa, následně bude provedena vrstva ložné vrstvy tl. 40 mm, do které bude položena betonová dlažba (VÚ851.1003). Dlážděná plocha je sevřena mezi opěrnou stěnou s betonovým obrubníkem BO 5/20/50 s podsázkou 6 cm uloženým do betonového lože C16/20 nFX1. Dlážděná plocha je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, pod níž bude provedeno zhutnění zemní pláně na min. hodnoty 30 MPa.

    - opěrné stěny

V místech, kde je potřeba překonat velké výškové rozdíly v terénu okolo navrhovaných objektů SO-01 – 03 a komunikací, jenž je součástí dílu D.1.5.1 - PK, budou provedeny železobetonové opěrné stěny z pohledového betonu. Průřezové profily a dimenze jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci, vyztužení je součástí stavebně konstrukčního řešení.

Okolo objektu SO-02, v místě mezi „propojovacím krčkem“ a stávající terasou, je navržena železobetonová úhlová opěrná stěna, která bude obložena betonovým obkladem (obklad bude mít shodné provedení, jako je obložení 1.PP objektu SO-02) a opatřena betonovou zákrytovou deskou.

Okolo komunikace v místě stávajícího bazénu u rodinných domů v severní části areálu a okolo navrženého obratiště je navržena železobetonová úhlová opěrná stěna z pohledového betonu. Obdobná opěrná stěna je provedena i v severní části okolo objektu SO-01, podél komunikace vedoucí od krytých stání k rodinným domům v severní části a podél nové zpevněné plochy vedoucí k 2.NP objektu SO-02.

Veškeré opěrné stěny budou opatřeny ocelovým trubkovým zábradlím (řešeno v kapitole 1.3.6).

Opěrné stěny budou rozděleny na dilatační části, kde každá část bude max. 15 m dlouhá. Spojení dilatačních částí do celku pude pomocí smykových trnů a vyplnění dilatačních spar bude pomocí stále pružného silikonového tmelu a extrudovaného polystyrenu.

Stěna OS01 má délku 15,13 m a nejvyšší výšku 2,86 m nad úrovní přilehlého upraveného terénu, stěna OS02 má rozvinutou délku 57,28 m a nejvyšší výšku 2,47 m nad úrovní přilehlého upraveného terénu, stěna OS03 má rozvinutou délku 6,90 m a nejvyšší výšku 2,62 m nad úrovní přilehlého upraveného terénu, stěna OS04 má délku 10,15 m a nejvyšší výšku 1,00 m nad úrovní přilehlého upraveného terénu, stěna OS05 má délku 42,85 m a nejvyšší výšku 2,17 m nad úrovní přilehlého upraveného terénu.

Pohledový beton: Návrh receptury betonové směsi musí odpovídat požadavkům pohledových betonů, a to včetně zrnitosti kameniva, kdy nesmí být Dmax vetší než 16 mm. Návrh ocelové výztuže železobetonu musí odpovídat požadavkům pohledových betonů, zejména se zřetelem na vznik a šířku trhlin. Co do rovinatosti a kvality povrchu všech pohledových betonů, platí nutnost zvýšené technologické kázně. Například je nutno používat nové systémové bednění (nebo s novým povrchem, případně s požadovanou strukturou), beton pečlivě vibrovat a následně ošetřovat. Rastrování bednění a úpravu otvorů po stahujících tyčích bednění stěn je nutno konzultovat s architektem. Obsah cementu musí být minimálně 350 kg/m3, poměr kameniva k cementu nesmí být větší jak 6 : 1, vodní součinitel by neměl být větší jak w/c = 0,55  - z praktických zkušenosti že už při kolísání hodnoty vodního součinitele w/c = ±0,02 může docházet k zřetelným odchylkám barevného odstínu. Povrch bednění včetně vytvářejících vložek musí by tak kvalitní, aby umožnil specifickou výrobu pohledových povrch architektonických betonů. Odbedňovací přípravek a všechny další přísady a příměsi do betonu musí být kompatibilní. Měla by se použít konstantní, vysokofrekvenční ponorná vibrace. Pohledové betony budou prováděny dle TP ČBS 03.

– Pohledové betony.

povrchy:

opracování v měkkém stavu:

houbové hladítko - vytvoří se hebký hladký vzorek

ocelové hladítko - hladká plocha

dřevěné hladítko - hrubší vzhled

opracování v tvrdém stavu:

suché pískování

měkké pískování

kartáčování sametový betonový povrch

úprava povrchu kyselinou

broušení, leštění

otisky strukturálních matric

Beton stěny:			C30/37 – XC4, XD1, XF2 – Cl 0,4 – Dmax 16 mm - S4

Beton základu:			C30/37 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 mm – S4

Podkladní beton:		C12/15 – X0

Obsypový beton:		C8/10 - X0

Výztuž:				B500B (10 505 – R, síť KARI)

Konstrukční ocel: 		S235

Cem. zálivka a injektáž vrtů:	CEM II B-S, C:V=2,20:1

Opěrné stěny jsou řešeny ve výkresech VÚ.04 a VÚ.05.

    - oplocení

Okolo celého areálu je navržené oplocení – poplastované pletivo ze žárově zinkovaného drátu, velikost ok 50 x 50 mm, výška pletiva 1,5 m. Pletivo je uchyceno na sloupkách z poplastovaných žárově zinkovaných ocelových trubek kotvených do betonových základů tvaru V, kde horní základna bude průměru min. 30 cm a spodní základna bude min. průměru 15 cm, celkové hloubky min. 750 mm. Sloupky budou vysoké 1,8 m nad úrovní přilehlého terénu a budou opatřeny koncovým plastovým víčkem. Mezi sloupky budou uchyceny podhrabové desky z pohledového betonu šířky 50 mm, výšky 200 mm a délky 2500 mm pomocí ocelových žárově zinkovaných úhelníků tvaru „U“. Horní hrana oplocení je 1720 mm nad úrovní přilehlého terénu, resp. zpevněné plochy. V oplocení budou vsazeny kovové branky s výpletem z poplastovaného žárově zinkovaného drátu. Branka bude opatřena zámkem s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče a klikou. V místech oplocení, které svírá min. půdorysný úhel 60° a větší, budou na obě dvě strany osazeny poplastované žárově zinkované ocelové vzpěry, které budou uchyceny ke sloupkům pomocí objímek a k podhrabovým deskám pomocí držáků. Dále budou vzpěry osazeny okolo branek a vjezdových bran. Největší vzájemná vzdálenost vzpěr je 30 m.

Veškeré kovové prvky oplocení, kromě klik branek, budou provedeny v zelené barvě. Oplocení je řešeno ve výkresové dokumentaci ve výkrese VÚ.11.

    - posuvné brány

V místech vjezdů do areálu budou osazeny celkem 2 automatické samonosné posuvné brány, každá délky 5,0 m. Brána je vybavena pohonem, který bude napojen na záložní zdroj energie (dieselagregátu v objektu SO-03), umístěným uvnitř nosného sloupku. Pohon brány bude obsluhován čidlem, které rozpozná vozidlo (oproti např. osobě, zvířeti apod.) a vyšle signál k otevření brány. Po průjezdu dojde k zavření brány. Bránová elektronika musí poskytovat informaci o stavu brány (otevřena, zavřena). Brána musí umožňovat nouzové ruční otevření a musí být vybavena aktivní předsazenou infrazávorou (pro odemčení možnosti ručního otevření pro HZS bude klíček uložen v trezoru umístěným na druhém sloupku, než je umístěný pohon brány). Signalizace pohybu (zavírání / otvírání) bude indikováno majáčkem umístěným na nosném sloupku. V případě indikace vjezdu vozidla (infra závorou) v době zavírání brány se brána otevře (není přípustný stav zastavení brány). Brána bude žárově pozinkována, výplň brány bude tvořena ze svislých čtyřhraných tyčovin. Na automatickou posuvnou bránu bude výrobcem zpracována výrobní dokumentace. Automatická posuvná brána je řešena ve výkrese VÚ.06.

Uvnitř „nenosného“ sloupku budou vedeny napájecí kabely k elektronickému vrátnému otevírající přidruženou branku, který bude umístěn na sloupku.

    - zábradlí

V areálu, zejména na opěrných stěnách, bude provedeno ocelové trubkové zábradlí. Jedná se o zábradlí z ocelových pozinkovaných bezešvých trubek průměru 50 mm a tl. stěny 2,6 mm. Trubky budou spojeny pomocí svarů. Zábradlí bude kotveno shora do betonových / železobetonových konstrukcí přes patní plechy tl. 10 mm pomocí kotev, popř. závitových tyčí a chemických kotev. Betonový základ v místě, kde není zábradlí kotveno do opěrné stěny bude mít tvar V, kde horní základna bude průměru min. 40 cm a spodní základna bude min. průměru 25 cm, celkové hloubky min. 750 mm. Trubkové zábradlí je řešeno ve výkresové dokumentaci ve výkrese VÚ.10.

Dále se v areálu vyskytuje tyčové zábradlí, a to na opěrné stěně OS01. V tomto případě bude zábradlí provedeno obdobně, jako je stávající zábradlí na terase objektu SO-02 – ocelové tyčové zábradlí opatřeno 1x základním a 2x vrchním nátěrem tmavě hnědé barvy. Kotvení bude opět provedeno shora přes patní plechy do opěrné stěny pomocí kotev, popř. závitových tyčí a chemických kotev.

    - přístřešek na odpadky

Pro provoz stavby je navržen přístřešek pro devět odpadových kontejnerů o objemu 1100 l. Přístřešek je situován mezi objekty SO-01 a SO-03.

Přístřešek bude vyzděn na základových pasech z betonových tvarovek, které budou vyplněny betonem. Do každé spáry bude vložena vodorovná výztuž, jednotlivé řady budou vzájemně provázány svislou výztuží vkládanou do každé dutiny tvarovek. Střešní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely tloušťky 250 mm. Do každé spáry mezi panely budou vloženy ocelové pruty, které budou provázány s obvodovým železobetonovým věncem a následně zality nadbetonávkou tl. 50 mm, včetně obvodového věnce. Následně bude položena smyčková rohož, na níž bude provedena dvojitá stojatá drážka z předzvětralého titanzinku. Do předního otvoru přístřešku bude instalována výplň z ocelových uzavřených profilů 50 x 50 x 5 mm kotvených do stěn a podlahy pomocí ploten tl. 10 mm. Výplň bude opatřena dvěma sestavami dvoukřídlých dveří opatřených cylindrickou vložkou v systému generálního klíče. Veškeré ocelové konstrukce, kromě finální vrstvy střešního pláště, budou žárově pozinkované. Přístřešek na odpadky je řešen ve výkresové dokumentaci ve výkresech VÚ.07, VÚ.08 a VÚ.09.

    - odvodňovací žlaby

Zpevněná plocha za přístřeškem na odpadky a zpevněná plocha u přístavby na jihozápadní straně objektu SO-02 budou odvodněny pomocí odvodňovacích žlabů o světlých šířkách 100 mm. Budou použity betonové žlaby s bezpečnostním falcem a litinovými rošty ukotvenými pomocí 4 šroubů s dopravním zatížením B 250 kN (rošty mohou být pojížděny zahradním traktorem).

Odvodňovací žlab OŽ01 (u přístřešku na odpadky) bude proveden se dnem ve spádu, přičemž horní hrana žlabu bude v rovině. Na žlab bude napojena vpusť, která bude osazena kalovým košem pro zachytávání tuhých nečistot. Vpusť bude následně napojena pomocí připojovacího potrubí na šachtu dešťové kanalizace.

Odvodňovací žlab OŽ02 (u přístavby na jihozápadní straně objektu SO-02) bude proveden ve spádu s rovným dnem. Na žlab bude obdobně, jako tomu je u OŽ01, napojena vpusť, která bude osazena kalovým košem pro zachytávání tuhých nečistot. Vpusť bude následně napojena pomocí připojovacího potrubí na šachtu dešťové kanalizace.

    - sadové úpravy

Vyznačené stromy a keře budou před prováděním bouracích prací pokáceny a odvezeny mimo staveniště. Po realizaci nových zpevněných ploch a venkovních úpravách budou na vyznačených místech v jižní části okolo hlavní areálové komunikace podle situačního výkresu VÚ.02 osazeny nové dřeviny.

Kácené dřeviny:

Rostliny určené pro kácení			    velikost (obvod kmene)

1. Tilia x vulgaris

Lípa obecná	35 cm

2. Bříza bělokorá

Betula pendula	155 cm

3. Třešeň ptačí

Prunus avium	78 cm

4. Vrba jíva

Salix caprea	195 cm

5. Modřín opadavý

Larix decidua	154 cm

6. Bříza bělokorá

Betula pendula	177 cm

7. Bříza bělokorá

Betula pendula	120 cm

8. Vrba jíva 							rozvětvení do 5 kmenů

Salix caprea	61/68/73/74/80 cm

9. Keř

ZSK

Zapojená skupina keřů	280 m2

Navržené dřeviny:

Rostliny pro solitérní výsadby			   velikost (obvod kmene)

- Tilia x vulgaris

Lípa obecná	14-16 cm

- Zimostráz vždyzelený

Buxus sempervirens

U všech výsadeb je nutné provést 100 % výměnu zeminy za kvalitní kompost event. zahradní zeminu a dále použít hnojící přípravky a přípravky zlepšující kvalitu zeminy. Výsadbu stromů je nutné provést do předem vykopaných jamek dle velikosti balu, šířka jámy musí odpovídat 1,5 násobku průměru kořenového nebo zemního balu. Vysazené stromy budou řádně ukotveny min. 3 kůly v místě vzepření s jutovou bandáží.

Po výsadbě stromů a keřů budou založeny trávníkové plochy výsevem travní směsi „parková a luční travní směs“ v množství 50gr/m2.

Veškeré zahradnické práce je třeba zadat odborné zahradnické firmě, rovněž údržbu provádět pravidelně a odborně: pravidelná zálivka, přihnojování, odplevelení a řez dřevin, sekání.

Po rozprostření ornice okolo zpevněných ploch budou plochy zatravněny.

Péče o bezpečnost

V koordinační situaci jsou zakresleny veškeré inženýrské sítě. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno, aby investor zajistil u správců jednotlivých inženýrských sítí jejich vytyčení dle vyhlášky č. 10/74 Sb. Je třeba postupovat dle příslušných norem a dodržovat bezpečnostní předpisy při práci se stavebními mechanizmy a stroji.

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Provedení sadových úprav je vázáno na dokončení venkovních úprav a inženýrských sítí. Prováděné práce budou v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). Během stavby bude postupováno v souladu s § 7 odst.1)zák. č. 114/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů.

    - přeložení zemních vrtů

V rámci výstavby opěrné stěny OS02 dojde pravděpodobně k přeložení stávajícího potrubního vedení vedoucí ke stávajícím geotermálním vrtům pro objekt SO-02. Nejprve bude proveden odkryv zeminy v místě předpokládaného stávajícího potrubí. Bude-li stávající potrubí v kolizi s navrženou opěrnou stěnou, dojde k přeložce. Ta bude provedena stejně, jako je uvažováno s pokládkou nového potrubí v rámci PD SO-37 (D.2.1.5 – VTČ) v místě objektu SO-01.

    - vytyčení

Polohové vytýčení proběhne podle situace VÚ.02. Výškové vytýčení je vztaženo k nivelační síti ČsJNS ve výškovém systému B.p.v.

Elektronická data jsou k dispozici u projektanta.

    - odpadové hospodářství

Bude se jednat o obalové materiály. Pro ně bude v místě staveniště připraven kontejner a dodavatel stavby zajistí řádné nakládání s odpady dle zákona.

- požadavky na vybavení

Při provádění dílu nejsou kladeny zvláštní požadavky na vybavení.

- napojení na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba nadále zůstane dopravně napojena na komunikaci na parc.č. 1470, k.ú. Brusnice.

- vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno jako dvouúrovňové pomocí odvodňovacích žlabů a drenážních potrubí. Pomocí příčných a podélných sklonů je v horní úrovni odvodnění svedena povrchová voda do žlabů. Ty jsou opatřeny litinovou vtokovou mříží. Žlaby jsou napojen potrubím DN 150 z PVC do dešťové kanalizace. Dešťová voda je ve spodní úrovni odvodnění pomocí minimálního sklonu pláně 3,00 % svedena ke drenážnímu potrubí DN 160, které je napojeno do uličních vpustí nebo do dešťové kanalizace. Drenážní potrubí jsou z provozních důvodů opatřeny drenážními šachtami. Integrované svody ve sloupcích pergoly (část SO-01) budou napojeny na drenážní potrubí vedené před pergolou.

- údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Pro stavební díl SO-20 nebyl zpracován žádný podrobný výpočet.

- požadavky na postup stavebních a montážních prací

Stavební práce, budou probíhat dle postupu stanoveným harmonogramem prací prováděcí firmy. Postup prací se řídí příslušnými obvyklými technologiemi.

- požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.

Požadavky na provoz zařízení se neřeší. Zařízení staveniště bude řešeno na pozemcích investora. Přístup k energiím bude řešen ze stávajících rozvodů objektu SO-02. Použití materiálů se řídí požadavky příslušných norem a předpisů na jednotlivé technologie a tyto materiály musí mít odpovídající certifikáty a prohlášení o shodě. Data jsou k dispozici u projektanta.

- řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru provozu je celý areál řešen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhlášky č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Přístup do objektů a pohyb po jednotlivých podlažích je řešen jako bezbariérový.

Podélné a příčné sklony komunikací mají hodnoty umožňující bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pohyb po venkovních prostranstvích a přístup k objektu je řešen jako bezbariérový, včetně vodících linií a povrchových úprav.

Nášlapy obrubníků, v místě napojení chodníku na příjezdovou komunikaci a v místě vjezdu, jsou sníženy na 2 cm. Výškový rozdíl je vyrovnán rampovitým snížením max. 12 %.

- důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

V průběhu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v jejím bezprostředním okolí v důsledku stavebního provozu. Celkově však daný stavební objekt i jeho okolí přispěje ke kvalitnějšímu životnímu prostředí v této lokalitě.

V rámci projektového dílu D.1.5.1 – PK dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch v tloušťce cca 400 mm a dojde k odvezu na skládku. Dále bude proveden výkop zeminy v prostoru navržených inženýrských sítí a nových parkovacích ploch. Tato zemina bude dočasně, jako mezideponie, uložena na pozemcích uvnitř areálu a bude použita pro zasypání výkopů a pro srovnání terénu okolo navržených objektů SO-01 a SO-03.