TECHNICKÉ POŽADAVKY

na akci

„Opravné a údržbové práce na střeše objektu

Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem“

1/	Renovace nátěrového systému plechové střechy předpokládá následující činnosti:

- Opravu všech poškozených částí plechové střechy s příznaky koroze, respektive s odhalením původní FeZn úpravy podkladu

- Základní nátěr celé plochy plechové krytiny

- Vrchní nátěr plechové krytiny v 1 nebo 2 vrstvách dle doporučení výrobce

2/	Použití technologie nátěrového systému pro základní vrstvu a pro vrchní vrstvu/vrstvy je přípustná jak na bázi syntetických rozpouštědel, tak na bázi vodou ředitelných systémů. Pouze pro opravu poškozených částí střechy se předpokládá s použitím výhradně systému syntetického nátěru na bázi Zn.

Při výběru technologie a druhu nátěrových hmot je jediným kritériem pro výběr systému (syntetika či voda) dodržení požadavku na požadovanou životnost nátěrových hmot.

3/	Nedílnou součástí 	předloženého výkazu výměr je projektová dokumentace (PD) v úrovni technické pomoci, kde jsou uvedeny důležité informace pro zpravování nabídky natěračských prací včetně všech předpokládaných a požadovaných činností předcházejících vlastní aplikaci nátěrového systému. Dále tato PD obsahuje i ostatní činnosti opravy a údržby střechy.

4/	Při výběru použité technologie nátěrového systému renovace plechové krytiny a při výběru systému povlaků (barev) je nutné respektovat kvalitu původního povrchu úpravy plechů. Jde o to, zda povrch tvoří pouze zdegradovaná vrstva povlaku barvy či zda obsahuje zbytkové lokální či celoplošné vrstvy plastu. Zásadně je potřeba vyloučit existenci „PVDF“ (polyvinylidenefluorid) nebo jej respektovat při výběru materiálu a postupu prací. Důvodem je velmi špatná kompatibilita uvedeného materiálu s běžnými povlakovými systémy (špatná adheze). Dle předběžných, avšak laických zhodnocení, je původní materiál standardní.

Před volbou nátěrového systému a před zahájením vlastní aplikace nátěrových hmot na původní plechovou krytinu je proto nezbytné potvrdit zhotovitelem, respektive výrobcem nátěrového systému, vhodnost původního podkladu. Buď bude na místě bezpečně a nezpochybnitelně tento povrch na základě zkušeností a odborné znalostí původního materiálu identifikován nebo bude v případě pochybností odebrán vzorek pro jeho laboratorní prozkoumání pro určení druhu původního podkladu.  V každém případě bude zhotovitelem doloženo prohlášení o komptabilitě předloženého a doporučeného nátěrového systému s původním podkladem.

5/		Hromosvod – demontáž a zpětná montáž

Vzhledem k tomu, že se původně předpokládalo, že souběžně respektive v mírném předstihu před realizací nátěrů střešní krytiny bude prováděna plánovaná rekonstrukce kompletního hromosvodu, nebyla do této části opravy a úpravy střechy zahrnuta činnost spojená s demontáží původních střešních rozvodů jímacího vodiče. Jedná se o cca 52,0 m vodiče upevněného pomocí svorek na falcích střešní plechové krytiny.

Z uvedeného důvodu žádáme o doplnění uvedené činnosti do výkazu výměr s následným oceněním položky demontáž a zpětná montáž jímacího vodiče hromosvodu v délce 52,0 m.

6/		Opravy či úpravy budou provedeny dle standardního navrženého postupu uvedeného v kapitole „Popis navržené opravy či úpravy“ na straně 5 až 8 Technické zprávy S.00 v projektové dokumentaci. V případě doporučení výrobce nátěrového systému může být uvedený postup upřesněn či doplněn na základě specifických požadavků typu nátěrového systému.

7/		Úpravy povrchů dřevěných konstrukcí či doplnění truhlářských prvků na původní okenní výplně jsou standardní a budou provedeny dle požadavků v PD.

8/		Požadovaná min. životnost nátěrového systému:				8 – 10 let

9/		Požadovaná záruční doba na:

úpravu povrchu střešní krytiny	 4 – 5 let

úpravu povrchu dřevěných výplní  	 3 roky

11/	Barevný odstín:

střešní krytiny 	 RAL 5001

nebo podobný bude upřesněno dle nabídky

rámy oken 	 žlutá (bude upřesněno)

dřevěné podbití         palisandr (bude upřesněno)