D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Charakteristika území stavby

Stavební pozemek se nachází východně asi 1 km od centra města Stavební pozemek v okolí objektu je mírně svažitý tvořený zpevněnými i travnatými plochami. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu spočívající v zateplení obvodového pláště a půdy nad posledním obytným podlažím, dále pak výměnou stávajících výplní v obvodovém plášti. Objekt přístavby se nachází mimo ochranná pásma podzemních vedení, pozemních vod, kulturní památky se zde nenacházejí.

Stavebně-technické řešení stavby

### bourací a zabezpečovací práce

- Odstranění stávajících svodů hromosvodu

- Demontáž stávajícího zábradlí u vstupu do prádelny, zábradlí u garážových vrat na jižním průčelí objektu, dále pak demontáž věšáku na prádlo a úprava rozvodu plynu, který je vedený na jižní fasádě řešeného objektu.

- Odstraněno bude také veškeré oplechování konstrukcí.

- Budou vybourány dosud nevyměněné okenní a dveřní otvory. Odpad vzniklý vybouráním otvorů bude odvážen na předepsanou řízenou skládku, odpovídajícímu druhu vyváženého odpadu. Dodavatel zajistí v průběhu stavby vyčistění komunikace v případě, že dojde k jejímu znečištění stavbou.

- Demontáž stávajících dešťových svodů.

- Vybourání stávajících parapetů v místnostech klientů v rozsahu viz. výpis oken.

#### Zateplení fasády

Vzhledem k nevyhovujícím tepelným vlastnostem stávajícího zdiva je navrženo zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem s minerálními vlákny s podélnými vlákny tloušťky 160 mm, v části ostění 30mm, součinitel tepelné vodivosti max. 0,042 W/mK. Zatepleny budou rovněž stropy nad balkóny v tl. 160 mm. Zateplení soklu bude provedeno v části objektu v rozsahu dle výkresové části dokumentace, pomocí XPS v tloušťce 160 mm v místech možného kontaktu se zemní vlhkostí. Zateplení soklu bude do výšky cca 500 mm nad terén. V části jižní a západní fasády bude zateplení soklu staženo pod stávající terén do hloubky 200 mm.

Pro povrchovou úpravu zateplovacího systému bude vzhledem ke své prodyšnosti použita tenkovrstvá silikonová omítka. Sokl bude ošetřen dekorativní omítkou. Skladba systému bude následující:

- lepící štěrková hmota

- tepelný izolant s minerálním vláknem  v  tl. 160 mm

- výztužná skleněná síťovina

- kotevní prvky - talířové hmoždinky

- vnitřní jádrová podkladní omítka

-  povrchová úprava tenkovrstvá silikonová omítka

Zateplovací systém bude založen pomocí soklového profilu s okapničkou, šířka profilu bude 160 mm. Desky tepelného izolantu budou lepeny zespodu nahoru vždy na vazbu, větším rozměrem desky vodorovně. Nanášení lepící hmoty se provádí vždy po obvodu desky a středem desky tak, aby nalepená plocha tvořila min. 40 % z celkové plochy desky. Všechny volně přístupné hrany a rohy se vyztuží tlačením rohového profilu. K zajištění odkapu vody u nadpraží se použije rohový ochranný profil s okapničkou, rohy otvorů se také vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min. 300 x 200 mm opět vtlačením do předem nanesené štěrkové hmoty. V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních profilů. Počet a druh hmoždinek bude stanoven na základě statického posouzení v souladu s předpisy výrobce.

##### Zateplení soklové části

Bude realizováno v části objektu.

Zateplovací systém je navržen ke stávajícímu terénu a v části jižní a západní fasády je zateplení soklové části staženou 200 mm pod stávající terén. Tepelná izolace XPS v tl. 160 mm bude překryta dvojnásobnou perlinkou. V místech pod terénem bude kryta nopovou fólií.

##### Zateplení stropu

Zateplení stropní konstrukce nad posledním obytným podlažím bude provedeno minerální vlnou v  tl. 2x120 mm kladenou kolmo na sebe, součinitel tepelné vodivosti max. 0,039 W/mK, která bude kladena přímo na stávající stropní konstrukce.

##### Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený nečistot a bez nepevných částí. Proto doporučujeme překontrolovat obvodový plášť pohledem a poklepem, nesoudržné části oklepat, povrch očistit kartáčem, odmastit a omýt tlakovou vodou. Nerovnosti větší jak 10 mm vyrovnat vrstvou omítky z vápenocementové malty. Kotvící hloubka pro talířové hmoždinky musí být min. 40 mm do nosné části panelu.

##### Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při zpracování lepících hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru, dešti a zajistit pozvolné a přirozené vysychání zpracovávaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Nářadí

Sadu nářadí pro zateplování tvoří nerezové hladítko, plastové hladítko, brusná hladítka, zednická lžíce, speciálně tvarované špachtle, pilka na polystyrén, vrtačka s regulací otáček, Unimixer, kladívko, válečky a štětka. Nářadí a nádoby je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky.

##### Struktura omítky a barevné řešení

Vnější omítka bude probarvená silikonová omítka na bázi emulze silikonových pryskyřic plněná rozptýlenými uhlíkovými vlákny s vysokou difúzní schopností, vodoodpudivostí, aktivním samo čisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy  s velikostí zrna 1,5 mm. Nasákavost: 0,005 kg/m2 24 h0,5. Difúze vodních par: μ= < 5, Sd < 0,01 (při tloušťce vrstvy 2 mm). Struktura dekorativní mozaikové omítky je navržena jako jemnozrnná - velikost zrna 1,5 mm. Podkladem před nanesením dekorativní mozaikové omítky bude dvojnásobná perlinka.

#### výplně otvorů

Budou vyměněny všechny dosud nevyměněné výplně otvorů v obvodovém plášti objektu, tj. okna, vstupní, balkónové dveře a garážová vrata. Před zadáním do výroby se provede jejich přesné zaměření.

Okna:

Nová okna jižní fasády budou osazena na líc zdiva, dále pak část oken na severním, jižním a západním průčelí bude rovněž osazena do líce zdiva. Rozsah oken usazený na líc zdiva je blíže specifikován ve výpise oken.  Stávající ostění u těchto oken bude vybouráno. Stávající parapet oken bude demontován a s novými okny osazen nový z plastu tloušťky tl. 20 mm ukončené nákližkem. Dodavatel  navrhne v rámci dílenské dokumentace způsob kotvení  oken a zda vyhovuje podle svého umístění na fasádě předpokládaným účinkům větru.

Kování bude celoobvodové vícepolohové s umožněním mikroventilace. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem s „teplým rámečkem“. Část oken bude opatřena pákovým otevíráním – viz. výpis výrobků. Okna specifikovaná ve výpise oken budou opatřena rozšiřovacím rámem, aby bylo umožněno zateplení ostění v minimální tl. 30 mm. Okna osazená na líc zdiva budou mít rozšířený rám v nadpraží z důvodu důkladnějšího zateplení nadpraží v tl. 60 mm, které je tvořené betonovým překladem.

Osazovací spára mezi ostěním otvoru a rámem výplně musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Na vnější straně musí být překryta vodonepropustnou, ale paropropustnou zábranou, naopak na vnitřní straně musí být spára překryta parozábranou. Pro splnění těchto podmínek je pro ošetření osazovací spáry navržen kompletní těsnící systém, který splňuje všechny požadavky na úspory energie a výrazné omezení tepelného mostu a tím i kondenzace vodní páry na interiérové straně připojovací spáry.

Všechny detaily osazení budou řešeny konkrétně přímo na místě s dodavatelskou firmou,

Okna budou plastová, barva bílá, z minimálně pětikomorových profilových systému, včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UW ≤  1,2 Wm-2K-1. Okna budou opatřena žaluziemi. Rozměrově větší okna v pokojích klientů budou opatřena větracími štěrbinami. Pákové otevírání oken v pokojích klientů bude umístěno na rám okna. Pákové otevírání horních oken schodišťových stěn bude vždy z poslední mezipodesty schodiště, délka pákového otevírání bude 3 m.

Dodavatel doloží před realizací hodnotu Uf certifikátem notifikované osoby.

Dodavatel doloží před realizací hodnotu Uw výpočtem pro tyto pozice: OO6, O18

Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty).

Dodavatel doloží před realizací navržení ztužení hliníkové schodišťové sestavy 022 statickým výpočtem.

Bude použito izolační dvojsklo Uskla = Ug ≤  1,1 Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2013 na celkový součinitel prostupu tepla UN = UW ≤ 1,2 Wm-2K-1.

Dodavatel doloží před realizací certifikát akreditované laboratoře na použité sklo.

Na oknech bude celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé, otvíravě-sklopné, sklopné.

Dodavatel doloží před realizací  počet a umístění všech uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken nákresem.

Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken.

Dodavatel předloží statický návrh kotvení sestavy hliníkové schodišťové sestavy 022  včetně nákresu rozmístění kotvicích bodů.

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2013 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2013.

Tyto skutečnosti musí být doloženy před realizací zobrazením průběhu izotherm v ostění pro rám okna pozice 018 a typické ostění. Okno bude obsazeno dle TZ  na vnějším líci.

Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům TZI II.

Dodavatel doloží před realizací hodnotu Rw = 32dB výpočtem pro tyto pozice:

OO6, O18.

Na budově nebudou prováděna vzduchotechnická opatření, po výměně oken dojde ke snížení výměny vzduchu v místnostech na minimum. Provedení prací musí vyhovovat ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně nutné intenzity výměny vzduchu. Navržená opatření musí být realizována tak, aby nezhoršovala tepelně – technické a zvukově izolační parametry oken. V místnostech musí být provedeny úpravy, které umožňují přirozenou výměnu vzduchu, v případě použití ventilačních klapek, musí být tyto umístěny mimo rámové a křídlové profily okna tak, aby nezhoršovaly tepelně technické a statické vlastnosti oken. Současně musí provedení umožnit výměnu vzduchu podle vyhlášky 221/2010 Sb., při  splnění podmínek vyhlášky 268/2009 Sb., zejména §11 a §26.

Doložení v nabídce: Návrh způsobu větrání, výpočet výměny vzduchu

Pro otvorovou výplň platí ustanovení vyhlášky 343/2009 sb. a 208/2012 Sb.. Pokud budou opatření pro výměnu vzduchu realizována v rámci otvorových výplní, musí uchazeč doložit certifikát notifikované osoby deklarující akustické vlastnosti tohoto řešení.

Dveře:

Budou vyměněny dosud nevyměněné vstupní otvory do objektu, balkónové dveře a garážová vrata, která budou plechová a zateplená. Balkónové dveře jsou navrženy plastové, jednokřídlé, částečně prosklené i plné, kování klika-klika. Vstupní dveře do objektu jsou z hlediska častého provozu navržena jako hliníková.  Zasklení vstupních dveří je provedeno bezpečnostním sklem. Součinitel prostupu celé výplně je U= 1,4W/m2K. Barevný odstín všech dveří bude bílý, kromě dveří s ozn. D01, které budou do exteriéru barevné odstín dub. Vážená vzduchová neprůzvučnost výplní je navržena R=28dB. Dveře opatřit zámkem s bezpečnostní vložkou, kování koule - klika.

Za původním vstupem do objektu bude vyměněna stávající dřevěná sestava za novou dřevěnou sestavu ve stejném členění jako stávající. Blíže specifikována ve výpise dveří.

konstrukce truhlářské

Na polovině plochy půdy bude instalováno celoplošné zakrytí zateplení z desek OSB/3-tl. 22 mm, které budou přikotveny na dřevěné trámky 100/140, osová vzdálenost trámků bude 833 mm, ty budou kotveny na stávající vazné tramy pomocí třmenů BV/T – 100/130, kotevními hřebíky BV/KH Ø4/40.

V části nezakrytované části půdy bude realizována pouze pochůzí lávka tvořená z desek OSB/3-tl. 22 mm, kotvených opět do trámků 100/140 na vazný trám krovu pomocí výše zmíněných třmenů.

V místě vstupu do půdního prostoru ponechat prostor  o rozměrech 1m x 1m bez izolace a pochůzího krytu půdy kvůli otevírání dveří.

Vnitřní sestava s ozn. D02 (původní hlavní vstup do objektu) bude dřevěná z euro profilů s U= 1,4W/m2K blíže specifikována ve výpisu dveří.

klempířské konstrukce

Veškeré nové klempířské prvky budou provedeny z mědi. Nové střešní svody budou provedeny z mědi, spodní část dešťových svodů do výšky 2,5m nad stávající terén bude provedena z plastu s povrchovou úpravou imitující měď. Rovněž dojde k výměně žlabových kotlíků, které budou provedeny z mědi.

omítky

Vnější omítka bude probarvená silikonová omítka na bázi emulze silikonových pryskyřic plněná rozptýlenými uhlíkovými vlákny s vysokou difúzní schopností, vodoodpudivostí, aktivním samo čisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy  s velikostí zrna 1,5 mm. Nasákavost: 0,005 kg/m2 24 h0,5. Difúze vodních par: μ= < 5, Sd < 0,01 (při tloušťce vrstvy 2 mm)

Na sokl bude použita dekorativní mozaiková omítka.

různé

Vzhledem k zateplení obvodového pláště je nutné prodloužit stávající odtoky z balkónů – 12x.

Stávající skříňky rozvaděčů EL na fasádě zůstanou zachovány. Do nového zateplení budou osazena nová kovová dvířka (6ks) o větším rozměru než stávající, aby bylo umožněné otevírání stávajícího rozvaděče. Dále bude zasklena jedna lodžie (umístění – viz. výkresová část).

Vzhledem k bourání parapetů v pokojích klientů bude nutná úprava systému individuální regulace vytápění DIRC, který je s součastné době veden pod stávajícími parapety. Bude nutné odborné odpojení stávajících komponent, které budou důkladně popsány a následně uskladněny pro opětovnou montáž, dále budou demontovány kabelové rozvody a lišty. Nové lišty včetně kabeláže budou umístěny pod nové parapety. Pro opětovné zapojení a oživení systému DIRC doporučujeme kontaktovat pro minimalizaci budoucích komplikací přímo společnost, která systém DIRC realizovala.

Na mezipodestách prosklených stěn budou instalována zábradlí formou ocelových tyčí prům. 51 mm opatřená nátěrem. Zábradlí budou osazena do obímek kotvených do zdiva.

Protipožární zabezpečení stavby

Viz. zpráva Požárně bezpečnostního řešení D.1.3

Poznámka zpracovatele:

„ Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel připouští možnost dodání jiného výrobku či materiálu v případě, že z objektivně nepředvídatelných důvodů nelze původně požadovaný výrobek či materiál dodat. V takovém případě se však musí jednat o výrobek se stejnými nebo lepšími parametry a stejnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi.

Změna je možná pouze po písemném odsouhlasení obou stran a bude zaznamenána do změnového listu.“