Identifikační údaje objektu:

Název stavby: 	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

Část dokumentace: 	D.1.4.10. Vnější vybavení budov

D.1.4.10.1. Pozemní komunikace a zpevněné plochy

Místo stavby: 	Hradec Králové

Katastrální území: 	Hradec Králové (569810)

Okres: 	Hradec Králové

Kraj: 	Královehradecký

Dotčené pozemky: 	st. 291/2, 240/1, 1487, 239/4, 239/127, 239/87, 239/126

Stručný technický popis

Předmětem této části dokumentace jsou stavební úpravy stávající areálové komunikace kolem přístavby včetně výměny krytu a podkladů a zřízení chodníku pro přístup do objektu.

Prostor kolem přístavby bude tvořit neprůjezdná areálová komunikace sloužící zejména k zásobování objektu a chodník pro přístup do objektu. Areálová komunikace bude vydlážděna štípanou žulovou dlažbou v tl. 100mm, chodník bude vydlážděn štípanou žulovou dlažbou v tl. 60mm. Tím se opticky odliší komunikace s chodníkem, obě plochy budou disponovat konstrukcí pro pojezd osobními i nákladní automobily. Komunikace s chodníkem bude spádovaná směrem od objektu s návazností na okolní plochy řešené v samostatné dokumentaci parteru kasáren.

Základní parametry směrového a šířkového řešení jsou zřejmé ze situace.

Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území.

Stanovení radonového indexu (zpracovatel Mgr. Michal Sochor, 2018). Pozemku byl na základě zjištěných hodnot přiřazen nízký radonový index – na pozemku se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v I. Kategorii těsnosti.

Zemní a bourací práce

V rámci bouracích prací bude odstraněn stávající živičný kryt části areálové komunikace před kasárnami včetně podkladů a obrubníků. Vybourán bude také stávající chodník před kasárnami včetně podkladů a obrub.

Zemní práce spojené s odkopávkou pro konstrukci komunikace a zpevněných ploch se předpokládají v zemině 4.tř. těžitelnosti. Veškerá zemina nevhodná ke zpětnému užití se bude odvážet na skládku určenou investorem (předpoklad do vzdálenosti 20 km).

Při provádění zemního tělesa a kontrole zemních prací se postupuje podle ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a TKP staveb pozemních komunikací. Při stavbě se přihlíží k ČSN 72 1006.

Hutnění podloží bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006. V případě vzniku hutněných násypů bude použita vhodná nenamrzavá zemina.

Před zahájením zemních prací budou ověřeny materiály pro použití do násypu, jejich zrnitost, vlhkost, případně index plasticity, optimální vlhkost a max. objemová hmotnost.

Kontrolní zkoušky zajistí zhotovitel. Místa odběrů a zkoušek odsouhlasí objednatel.

Četnost a rozsah zkoušek stanoví TKP – kapitola 4. Zemní práce. Zkoušky při kontrole podloží násypu dle tab.2, zemní pláň kontroluje zhotovitel dle tab.4. Zpřísňující podmínky stanoví objednatel.

Při provádění zpětných zásypů rýh inženýrských sítí uložených ve zpevněných plochách a komunikacích musí být dodrženy předepsané hodnoty míry zhutnění zásypu v silničním tělese.

Sklonové poměry

Sklonové poměry areálové komunikace a chodníku budou v maximální míře přizpůsobeny stávajícímu stavu. Podélný sklon nepřesáhne 8,33%, příčný sklon areálové komunikace a chodníku bude max. 2,9%. Napojení areálové komunikace na stávající stav sousedních ploch bude z většiny úrovňové, částečně bude napojení na okolní plochy nad úrovní stávajícího terénu.

Rozhledové poměry

U stávajícího napojení sjezdu na ul. Opletalovu zůstanou rozhledové poměry stávající.

Technický popis navrženého řešení

Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží bude u areálové komunikace a chodníku Edef,2 = 45 MPa. V případě, že nebude splněna tato podmínka po provedení zatěžovacích zkoušek, je nutno provést sanaci pláně vrstvou štěrkodrti fr. 32-63 mm v tl. 300 mm. Pokud dle ČSN 73 6133 nebude možné zeminy použít v aktivní zóně, je nutno je nahradit konstrukčními materiály, které je potřeba oddělit od zastižených hlín netkanou separační geotextilií 400g/m2. Rozsah úpravy podloží upřesní investor na základě provedených zkoušek tak, aby byla dosažena požadovaná hodnota modulu přetvárnosti. Při výstavbě komunikací a zpevněných ploch je nutno dodržet konstrukční požadavky uvedené v TP 170.

Areálová komunikace:

V úseku od východního křídla po západní křídlo Vrbenského kasáren budou řešeny stavební úpravy areálové komunikace v podobě vybourání stávajícího živičného krytu včetně podkladů a zřízení nových podkladních vrstev s krytem ze štípané žulové dlažby.

Komunikace bude u východního křídla kasáren výškově napojena na stávající areálovou komunikaci, u západního křídla bude komunikace výškově napojena na stávající vstup pro pěší. Šířka komunikace před hlavním vstupem do přístavby bude 7,0m, celková zastavěná plocha řešená v rámci účelové komunikace činí cca 997m2.

Nový kryt účelové komunikace bude ze štípané žulové dlažby tl. 100 mm, konstrukce je navržena pro pojezd nákladních vozidel.

Konstrukce účelové komunikace:			      			         Míra hutnění:

Štípaná žulová dlažba, tl. 100 mm, ČSN 73 6131 			  tl. 100 mm

Kladecí vrstva z drti 4/8 mm; ČSN EN 13 285	                  		    tl. 30 mm

Podklad ze ŠDA fr. 8/16 mm ; GE; ČSN EN 13 285      			    tl. 50 mm   ↓90MPa

Podklad ze ŠDB fr. 0/63 mm ; GE; ČSN EN 13 285        			  tl. 350 mm

Podsyp ze štěrkopísku fr. 0/8 mm; ČSN EN 13 285        			  tl. 100 mm

Zhutněná zemina                                                                                                           ↓45MPa (Pláň)

Konstrukce celkem 	                                                                                  tl. 630 mm

Chodník kolem přístavby:

Pro přístup k novým vchodům do přístavby bude sloužit navržený chodník lemující přístavbu ze všech stran v průměrné šířce 1,0m, pod schodišti bude šířka chodníku max. 2,75m. Pro zřízení nových podkladních vrstev chodníku a krytu ze štípané žulové dlažby bude nutno vybourat stávající konstrukce včetně obrub a provést výkopy ve stávající zatravněné ploše. Celková zastavěná plocha řešená v rámci chodníku činí cca 283m2.

Nový kryt chodníku bude ze štípané žulové dlažby tl. 60 mm, konstrukce je navržena pro pojezd nákladních vozidel.

Konstrukce chodníku:			      			                                   Míra hutnění:

Štípaná žulová dlažba, tl. 60 mm, ČSN 73 6131 		   	tl. 60 mm

Ložná vrstva z drti 4/8 mm; ČSN EN 13 285	                  	   	 tl. 40 mm

Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32, C8/10 ; ČSN EN 14227-1 až 5, tl. 190 mm ↓60MPa

Podklad ze ŠDA fr. 0/32 mm ; GN; ČSN EN 13 242      			 tl. 200 mm   ↓45MPa (Pláň)

Konstrukce celkem 	                                                                                  tl. 490 mm

Předpokladem pro zřízení konstrukčních vrstev v navržených skladbách bude dosažení míry zhutnění na pláni zemního tělesa, dané hodnotou modulu přetvárnosti 45 MPa.

Areálová komunikace a zpevněné plochy budou od chodníku kolem přístavby a od terénu odděleny silničními žulovými obrubami o rozměrech 1000x150x250 mm s betonovou boční opěrou v betonové loži C 12/15. Tyto obruby budou osazeny bez převýšení nad vozovkou.

Spáry v dlažbě budou vyplněny vmetením drobného drceného kameniva.

Hmatové úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace dle Metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nebyly navrženy.

Zemní práce pro konstrukci komunikací je nutno provádět za suchého počasí a na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch.

Pro potřeby rozpočtu je na 100% plochy uvažována sanace zemní pláně vrstvou ze štěrkodrti ŠDB fr. 32/63 tl. 300 mm a položením netkané separační geotextilie 400g/m2 splňující podmínky TP 97. Při pokládce geotextilie je nutno respektovat technologická omezení a podmínky výrobce.

Sanace pláně bude fakturována dle skutečně provedeného rozsahu na stavbě (odsouhlasí objednatel).

Kvalita provedených prací musí být v souladu s uvedenými ČSN. Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky technologických a materiálových norem a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

Druh a četnost zkoušek je dána příslušnými normami (ČSN), technickými podmínkami (TP) a  technicko-kvalitativními podmínkami pro pozemní komunikace (TKP PK).

Zkoušky:

průkazní, počáteční (použitých materiálů)

kontrolní (ověřování vlastností)

přejímací ucelených částí (zemní těleso, konstrukční vrstvy chodníku atd.)

Pro navrhování zemního tělesa

- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, zkoušky dle tab. 11 - 15

- ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin, zk. dle tab. 2-5

- TKP  PK kapitola 4. Zemní práce, zkoušky dle kap. 4.4 a 4.5

Pro podkladní vrstvy vozovky

- ČSN 73 6126 Nestmelené vrstvy, zkoušky dle tabulky 6-9

- TKP  PK kapitola 5. Podkladní vrstvy, zkoušky dle kap. 5.4 a 5.5

Pro dlažby

TKP  PK kapitola 9. Kryty z dlažeb, zkoušky dle kap. 9.4 a 9.5

ČSN 73 6131, část 1

Průkazní zkoušky zajistí zhotovitel a provedou se přiměřeně k rozsahu prací a významu stavby dle požadavku objednatele.

Kontrolní zkoušky zajistí zhotovitel v souladu s uvedenými ČSN a odpovídajícími TKP, pokud objednatel nestanoví zpřísňující požadavky.

Ke všem výrobkům, stavebním materiálům a směsím použitým ke stavbě zhotovitel doloží doklady o posouzení shody, a to „ES prohlášení o shodě“ nebo „Prohlášení o shodě“,  nebo ověření vhodnosti vlastností výrobků v souladu s platným metodickým pokynem SJ-PK, a to „Prohlášení shody“ nebo „Certifikát“.

Odvodnění

Odvodnění areálové komunikace a chodníku bude zajištěno příčným a podélným sklonem dlažby do liniových žlabů a uličních vpustí, část povrchových vod zasákne spárami v dlažbě.

Dopravní značení

V rámci stavby nebylo navrženo dopravní značení.

Doprava v klidu

Návrh parkování pro potřeby řešeného objektu počítá s umístěním parkovacích stání v budově nedalekého parkovacího domu Jana Gayera.

Výpočet požadovaného počtu odstavných a parkovacích stání:

- dle ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací, tabulka 30-34.

Charakter území byl dle tab. 31 zařazen do skupiny C jako stavba v centru města nad 50 000 obyvatel. Dle tab. 32 byl určen stupeň dostupnosti území 3 v dobré kvalitě a součinitel redukce počtu stání byl poté určen z tabulky 30 v hodnotě kp 0,25. Součinitel vlivu stupně automobilizace stanoven v hodnotě 1:1,67 (ka 1,5).

Tab. 34 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání:

| Druh stavby | Účelová jednotka | Počet účelových jednotek na 1 stání | Základní počet parkovacích stání |
| --- | --- | --- | --- |
| Kultura – muzeum | Plocha pro veřejnost (m2) |  |  |
| Kasárna vč.přístavby | 4059,72 | 50 | 81,19 |
| Celkem: | 4059,72 | - | 82 |

Celkový počet stání:

N = O0*ka+P0*ka*kp

kde 	O0 	základní počet odstavných stání

P0	základní počet parkovacích stání

ka	součinitel vlivu automobilizace – 1,5

kp	součinitel redukce počtu stání 0,25 (Tab. 30)

Celkový počet parkovacích stání pro muzeum:

N = 81,19*1,5*0,25

N = 30,45 = 31 parkovacích stání

Dle §4 odst. 2 vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou v parkovacím domě pro potřeby kasáren zajištěna 2 vyhrazená stání pro ZTP.

Křížení s inženýrskými sítěmi

Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem podzemních vedení inženýrských sítí, která jsou v kolizi s plánovanou výstavbou a jsou informativně zakresleny v dokumentaci. Nové vedení inženýrských sítí bude provedeno před stavební úpravou komunikací. Sítě budou uloženy v hloubce dle ČSN 73 6005 s min. dovolenou hl. krytí.

Průběh jednotlivých vedení bude stavebník povinen před zahájením výkopových prací nechat vytýčit a případné kolize řešit s pověřenými techniky jednotlivých druhů těchto sítí.

Stávající povrchové znaky podzemních vedení (šoupata, poklopy, hrnce apod.) budou výškově osazeny do nivelety nově navržených zpevněných ploch.

Každé porušení či odkrytí podzemních vedení je nutno neprodleně ohlásit správci sítí, aby byla provedena kontrola neporušenosti vedení !

Odpady

Manipulaci a ukládání odpadů vzniklých při stavební činnosti bude prováděna dle zákona č.185/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, především se jedná o shromažďování a skladovaní nebezpečných odpadů.

Takto vzniklé odpady budou zařazeny do kategorie odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady a dodavatel jejich upřesnění a zatřídění projedná s příslušným odborem životního prostředí úřadu městské části před zahájením stavebních prací.

Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.)

Za skladování, manipulaci a odstraňování odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný dodavatel stavby.

Přeprava a ukládání odpadů bude svěřena oprávněné osobě, která má patřičná oprávnění k této činnosti. Dodavatel stavebních prací (původce opadů) musí před zahájením stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou Smlouvu o likvidaci a ukládaní odpadů.

Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikající při výstavbě:

| Kód odpadu | Název odpadu | Označení pro účely evidence | Předpokládané množství | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | cca do 4 t | AN3 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |  | AN3 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | cca 100 t | AN3 |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 | O | cca do 0,1 t | AN3 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O | cca do 1 t | AN3 |

Poznámka: AN3 – odpad předaný oprávněné osobě – označení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 93/2016 Sb., a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Původce bude dle povinností uvedených v zák. č. 185/2001:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě k možnému využití,

- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,

- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

Původce odpadů při provozu bude v souladu s § 21 č. 383/2001 Sb., vést průběžnou evidenci odpadů a dle § 22 hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok dle přílohy č. 20.

Třídění a shromažďování odpadů bude probíhat v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. V areálu jsou určené vhodné prostory pro odpadové hospodářství.

Zvláštní podmínky a požadavky

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb. a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.

Stavba bude řešena bezbariérově pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu, s dodržením obecně technických předpisů vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vč. pozdějších změn provedených vyhláškou č. 91/2009 Sb.

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem. Vybourané hmoty se odvezou na skládku určenou investorem.

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s referátem životního prostředí příslušného úřadu. Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č. 93/2016 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Realizací nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Vypracoval:                                                    Jakub SGLUNDA