## Hlavní prohlídka 04.11.2012            302-015

Datum prohlídky: 04.11.2012
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno, po dešti
Teplota vzduchu: 9.0 °C     nosné konstrukce: 5.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Otovice      přes potok-Otovice
Okres: Náchod
Rok postavení: 
Liniové staničení [km]: 16.702   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 2.129

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Založení pravděpodobně masivní plošné.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Mostní podpěry
Obě opěry kamenné obložené pískovcovými kvádry. 
Podél obou opěr jsou nabetonované masivní prahy

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla ze stejného materiálu rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Kamenná segmentová klenba z pískovcových kvádrů tloušťky 35 cm a vzepětí 130 cm.
Na konci 80 - tých let byla nosná konstrukce na podhledu zajištěna důlní výztuží - ocelová podélná žebra a železobetonové prefabrikované překlady.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 5,50m s krajnicemi se štěrkovým povrchem. Volná šířka mostu je 6,60m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je tvořené kamennými zídkami s nastavením z ocelových profilů.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou osazeny značky omezující zatížitelnost a e.č. mostu.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuáně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením
- podemleté ztužující betonové prahy opěr

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- vysunuté čelní zdi 30-50mm
- vypadané spárování zdiva spodní stavby
- vypadlý kámen křídla na konci mostu vpravo
- koroze prvků důlní výztuže
- prostor mezi důlní výztuží a klenbou není vyplněn
- vypadlý kámen paty klenby na konci mostu vlevo
- částečný rozpad navazujících zdí vpravo
- v rámci opravy bylo provedeno přibetonování opěr na šířku 40-45cm

Izolační systém - 
- vzhledem ke způsobu zajištění konstrukce nelze posoudit

Nosná konstrukce
- po zajištění podhledu nosné konstrukce není možné zkontrolovat stav klenby
- z náznaků (průhled mezi prefabrikáty, poruchy v krytu vozovky) je možné usuzovat na poškozenou klenbu v levé polovině mostu
- na pravé boční ploše je poškozená spodní hrana klenáku ve vrcholu klenby
- vypadané spáry čelních zdí a boku klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- kryt komunikace je nad vrcholem klenby v levém jízdním pruhu popraskaný s jednou příčnou trhlinou
- trhliny v krytu komunikace na konci mostu vlevo
- příčná trhlina před mostem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- kamenné zábradlí výšky 60 cm je nastaveno zábradlím ocelovým
- vypadané spárování zdiva
- mírně vysunuté koncové kameny zábradlí

Území pod mostem a přístupové cesty - 
- vzrostlá vegetace vpravo

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

BMP a bežná udržba jsou prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést výplň prostoru mezi důlní výztuhou a klenbou - zajištění spolupůsobení.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Podbetonovat podemletý kvádr zakončení levého křídla na konci mostu. Podobně opravit i poškozené místo zakončení pravého křídla na konci mostu.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Opravit nátěr ocelových profilů důlní výztuže.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Vyčistit a zalít trhliny v krytu vozovky na mostě.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Opravit spárování kamenného zdiva a případně provést injektáž spodní stavby.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Podbetonovat ztužující prahy opěr
            Termín splnění: do 1 roku

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Se závěry HMP byl seznámen pan Kašpar.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 15.0   Vr: 38.0   Ve: 158.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2016

### Fotodokumentace

| zacatek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| vozovka vlevo | sparovani |
| prava strana | prohnute zabradli vlevo |

### Fotodokumentace

| prava strana | prostor pod mostem |
| --- | --- |
| podemlety prah | koroze vyztuh |
| kridlo na konci |  |