## Hlavní prohlídka 04.11.2012            302-010

Datum prohlídky: 04.11.2012
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno, po dešti
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: 6.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Broumov      Broumov-Hejtmánkovice
Okres: Náchod
Rok postavení: 1914
Liniové staničení [km]: 9.412   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.021

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Základy nepřístupny. Vzhledem k době výstavby pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - 
Opěry i střední podpěra plné z pískovcových kvádrů, opatřené torkretem. Podél opěry na začátku mostu a středního pilíře ze strany 1.mostního pole je ochranný betonový práh.
Křídla ze stejného materiálu jako opěry. Na začátku mostu vlevo křídlo šikmé, ostatní křídla rovnoběžná s osou převáděné komunikace s charakterem opěrné zdi.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Oboustranně rozšířená část z prvků KA-61 je uložena plošně na lepence.
Chodníková část na začátku i konci mostu ukončena povrchovým dilatačním zařízením - posuvné plechy.
Hydroizolace provedená pravděpodobně pouze na rozšiřujících nosnících KA.

Nosná konstrukce - 
2 mostní pole. Kruhová kamenná klenba, tl.nosného prstence 60cm, světlost klenby 585cm.
Rozšíření po obou stranách jedním předpj.prefa nosníkem KA-61/9m.
Celá konstrukce mostního objektu je opatřená torkretem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka se živičným krytem š.650cm. 
Oboustranné zvýšené chodníky vpravo s s živičným povrchem š.150cm. Volná š.mostu 950cm.
Komunikace je vedena v údolnicovém oblouku.
Železobetonové monolitické římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Oboustranné ocelové zábradlí se svislou výplní.
Nad středním pilířem jsou u obou krajnic vpustě odvodňovačů.
Na začátku a na konci mostu jsou osazena e.č.

Cizí zařízení na mostě - 
V křídle na konci mostu těsně pod pravým rozšiřujícím prefabrikátem nosné konstrukce vyúsťuje betonová roura kanalizace.
Na přesazených částech středního pilíře uprostřed délky mostu jsou po obou stranách sochy.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- tokret spodní stavby je na více místech popraskaný a lokálně separovaný od podhledu (při poklepu duté ozvuky) - nejvíce na levém rozšíření střední podpěry ze strany 1.mostního pole.
- trhliny v torkretu místy s vápennými výluhy a průsaky.

Střední podpěra: 
- silně promáčená na obou svých koncích ze strany 2.mostního pole 
- trhliny v torkretu
- rozpad uložných bloků pod sochami
- usazená zemina na horních plochách rozšíření
- zakořeněná vegetace na horní ploše rozšíření


Opěra na konci mostu:
- otevřená trhlina vlevo v povrchové úpravě
- křídlo na konci mostu vpravo je pod vyústěním kanalizace povrchově narušeno agresivním odpadem kanalizačních vod

- trhliny v čelních zídkách
- čelní zídky se stopami zatékání s okrovými výluhy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- koroze krycích plechů dilatací v chodnících
- netěsnost dilatací

Izolační systém - 
- vzhledem ke stopám po zatékání v celé ploše mostu je izoční systém zcela nefunkční

Nosná konstrukce
Klenba:
- silné průsaky v krajích kleneb i přes provedenou rubovou drenáž
- proteklé trhliny s výluhy v hranách kleneb - šířka trhlin viz foto
- trhlina mezi původní konstrukcí a rozšířením - proteklá s výluhy


Rozšíření:
- zatékání na podhled nosníků
- místy odpadlý torkret z podhledu nosníků
- v místě odpadlého torkretu koroze třmínků
- nejsou odvrtány odvodňovací otvory nosníků
- poruchy torkretu na bočních plochách nosníků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- rozpad betonu říms více vpravo
- plošná výsprava vozovky uprostřed vpravo i vlevo
- poruchy vozovky v místech mříží odvoňovačů a poklopů SZ
- poškozené obrubníky na konci mostu vlevo
- eroze krajnice na začátku mostu vpravo
- nejsou provedeny asfaltové zálivky podél obrubníků
- plošná výsprava krytu vozovky na začátku vlevo
- rozpad betonu chodníku před mostem vlevo
- uchycená vegetace ve spáře cca 20 cm od pravého chodníku

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- trhliny v torkretu říms
- odpadlý torkret římsy na začátku mostu vpravo

Odvodňovací zařízení - 
- nevhodné vyústění obou odvodňovačů v těsné blízkosti středního pilíře.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- deformace zábradlí v místě dilatací a nad středním pilířem vpravo i vlevo
- místy zcela prokorodované 
- uvolněné zábradlí v místě dilatace v druhém poli vpravo

Území pod mostem a přístupové cesty
- mírně vymleté dno ve 2.mostním poli vlevo.
- vyloužené zaspárování betonového žlabu podél levého křídla na konci mostu.
- poškozená zádlažba pod mostem
- provedené terénní úpravy vlevo
- pokleslý terén podél levého křídla na konci mostu

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- provést asfaltové zálivky podél obrubníků
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- provést opravu zábradlí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- ověřit statiku pilířů pro osazení soch
- v případě negativního posudku zajistit snesení soch
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- provést odvrtání odvodňovacích otvorů dutin nosníků KA.
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- opravit vyústění odvodňovačů tak, aby nedocházelo k zatékání srážkové vody na povrch spodní stavby.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- provést opravu dna ve 2.mostním poli.
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- zatřít spáry a trhliny ve vozovce
- opravit drobné poruchy krytu vozovky
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- doplnit krajnici na začátku mostu vpravo
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit uvolněný torkret, hrozí zranění osob pod mostem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- provést sanaci korodujících třmínků krajních nosníků
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- upevnit zábradlí v místě dilatace na konci mostu vpravo
   Skupina: běžná stav.-havárie      Termín splnění: ihned

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem SÚS panem Kašparem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 40.0   Vr: 89.0   Ve: 232.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2016

### Fotodokumentace

| zacatek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| eroze svahu na zacatku vpravo | uchycena vegetace ve spare |
| odtrzeny torkret rimsy vpravo | prohnute zabradli vpravo |

### Fotodokumentace

| poruchy podstavce sochy | poruchy vpravo |
| --- | --- |
| uvolnene zabradli vpravo | leva strana |
| koroze zabradli | poruchy vozovky vlevo |

### Fotodokumentace

| poruchy vozovky vlevo | chodnik na zacatku vlevo |
| --- | --- |
| odpadly torkret | trhlina na zacatku vlevo |
| trhlina na zacatku vlevo | trhlina na piliri vlevo |

### Fotodokumentace

| trhlina na piliri vlevo | opera na konci vlevo |
| --- | --- |
| trhlina na piliri vpravo v druhem poli |  |
| trhlina na piliri vlevo v druhem poli | trhlina na konci vlevo |

### Fotodokumentace

| trhlina na konci vpravo |  |
| --- | --- |