Obsah:

1.	ROZSAH A ZADÁNÍ STAVBY	3

2.	PRŮZKUMY	3

2.1	Inženýrsko-geologický průzkum	3

2.2	Stavebně technický průzkum	4

3.	POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY	5

3.1	Příprava povrchu opěr	5

3.2	Spárování	5

3.3	Injektáž základů opěr	5

3.4	Podchycení základů opěry č.1	6

3.5	Výkopy	6

4.	Související stavební objekty	6

5.	Popis a kvalita stavebních materiálů	6

6.	Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí	7

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Investor	:	SÚS Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace,

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

HIP/Stavební část	:	,  Bozděchova 1668, Hradec Králové

Zpracovatel části	:            Ing. Tomáš Král

Pavla Hanuše 252, HK

Akce		:	Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023,

SO 201 Injektáž základů podjezdu

Místo		:	k. ú. Teplice nad Metují - 766399;

Stupeň		:	PDPS

Část:			Stavebně konstrukční – SO 201

Podklady:	[1] DSP+ DZS Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023   - (DIK s.r.o. 05/2007);

[2] Osobní prohlídka a zhodnocení technického stavu

[3] ČSN EN 206-1/Z3 (2003) – Beton, vlastnosti, výroba a shoda;

[4] ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení;

[5] ČSN EN 1991-2  Zatížení mostů dopravou;

[6] ČSN EN 1992-1-1 (2006) – Navrhování betonových konstrukcí;

[7] ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy;

[8] Fine s.r.o., GEO5;

[9] Scia Engineer Rel. 8.1;

[10] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin;

[11] TKP 4 Zemní práce (kapitola TKP ŘSD);

[12] TKP 29 Zvláštní zakládání.

### ZADÁNÍ:

V rámci projektu Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023 je v úseku km 0,05264 – 0,06218 (staničení projektu), řešeno zpevnění stávající konstrukce železničního podjezdu. Předmětem této části je návrh zpevnění přilehlé části podjezdu ke komunikaci III/3023  a provedení SO 201 Injektáž základů podjezdu.

Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023

SO 201 Injektáž základů podjezdu

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci k provedení stavby

# ROZSAH A ZADÁNÍ STAVBY

SO 201 se nachází v extravilánu obce Teplice nad Metují na úseku silnice III/3023

km 0,052 640 – 0,062 180. V rámci projektované rekonstrukce silnice (SO101) bude upravováno i souběžné koryto Bohdašínského potoka (SO301) a v úseku km 0,040 000 - 0,093 600  bude zhotovena nová opěrná železobetonová zeď (SO206). Provádění stavebních objektů (SO101, SO301 a SO206) bude dočasně ovlivňovat stávající opěry železničního mostu.

Projekt SO201 řeší zpevnění obou kamenných opěr železničního mostu a dočasnou stabilizaci paty opěry „1“ u SO301 po dobu otevření výkopu pro SO206.

# PRŮZKUMY

## Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl realizován.

Obr.1 Situace archivních IG vrtů

Z rešerše archivních sond lokality byla získána velmi hrubá představa o geologické stavbě lokality (viz. ID 706571, GF P128777).

Archivní sonda

Pro potřeby návrhu se předpokládá základová zemina tvořená kvartérními jílovitými hlínami s vrchními vrstvami zvětralých jemnozrnných pískovců - eluvia.

Základová půda opěr je orientačně zatříděna podle ČSN 731001 do zemin klasifikace F4/CS tuhé až pevné konzistence, přecházející hlouběji do zvětralých pískovců orientační třídy R6.

## Stavebně technický průzkum

V rámci přípravných prací projektu byla provedena orientační obhlídka stávajícího stavu podjezdu.

Podjezd je vytvořen ocelovým plnostěnným železničním mostem s dolní mostovkou a rozpětím cca 12m. Opěry mostu jsou provedeny z kamenných pískovcových kvádrů se standardním řečením úložných prahů. Křídla mostu jsou rovnoběžná. Výška opěr je cca 6,0m délka cca 9,0m. Založení opěr není známo.

Stávající technický stav opěr železničního mostu nevykazuje zásadní statické poruchy. Povrch opěr je biologicky napadený v prvním, druhém i třetím stupni, tzn. na zdivu jsou ve větší míře přítomny řasy (I.), lišejníky (II.) a větší rostlinný porost – nálety (III.).

Spáry kamenného zdiva jsou místně zvětralé a rozvolněné.

Obr.2 Stávající stav opěr – pohled od Teplic nad Metují směr Lachov

# POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY

Z důvodu projektované rekonstrukce silnice III/3023 bude na SO 201 provedeno očištění kamenného zdiva stávajících opěr. Jeho částečné přespárování a hloubkové zpevnění. Pata opěry č.2, u SO 301 bude dočasně zajištěna proti posunutí.

Před zahájením vlastních prací bude v dostatečném časovém předstihu dodavatelem předložen a následně projektantem odsouhlasen technologický postup sanace se specifikací sanačních materiálů.

## Příprava povrchu opěr

Opěry obou kamenných opěr budou mechanicky očištěny od rostlinných náletů. Řasy a lišejníky budou odstraněny omytím VV tlakovou vodou.

Připravený povrch obou opěr bude zkontrolován a na základě výsledku bude upřesněn následný rozsah sanace.

Předpokládaný rozsah přípravy 2*(9+2*2)m *6,0m = 156 m2.

## Spárování

Rozvolněné spáry zdiva obou opěr budou do hloubky cca 20-50mm mechanicky dočištěny a vyfoukány stlačeným vzduchem. Očištěné a vyfoukané spáry budou před aplikací řádně navlhčeny. Vlastní aplikace spárovací malty je závislá na šířce obnažených spár. Hloubka líce spárování pod kamenem bude do 5mm.

Maltu do spár lze vtlačovat ručně v případě povrchového spárování a pomocí spárovací pistole s tlakem do 0,5 MPa při hloubkovém spárování.

Pro spárování bude použíta spárovací maltu, jejíž objemové změny v důsledku vysychání (smrštění) jsou menší než 0,4mm/m. Jedná se o tzv. objemově kompenzovanou cementopolymerní maltu, která je schopná zdivo vodotěsně utěsnit a zabránit jeho výraznějšímu dotvarování.

Předpokládaný rozsah spárování je do výšky 2,5m, tzn. 2x9,0x2,5m = 45m2.

## Injektáž základů opěr

Účelem injektování porušeného zdiva je obnovení jeho původní pevnosti v tlaku. Injektážní suspenze musí vyplnit případné vnitřní dutiny a trhliny ve zdivu (výplňová injektáž).

Před zahájením injektáže je nutné zdivo přespárovat.

Rozmístění a hloubka injektážních vrtů je stanovena na základě předpokládaného stavu konstrukce. Injektování bude prováděno pouze z jedné strany na obou opěrách. Tloušťka opěr bude ověřena vývrtem před injektáží.

Hloubka vrtů je stanovena na cca 2/3 tloušťky konstrukce, vrty se rozmístí šachovnicovitě po celé ploše povrchu do spár zdiva. Vodorovná vzdálenost vrtů je stanovena na max. 1,5m, svislá vzdálenost vodorovných řad je max. 0,5m.

Vrty a následná injektáž budou u obou opěr prováděny ve dvou řadách vodorovných a jedné řadě odkloněné o 45°.

Injektáž bude provedena aktivovanou maltou, vícefázovým postupem, tzn. reinjektáží s kontrolovaným množstvím injektáže od rubu k líci. Zdivo bude injektováno tlaky od 0,1 do 0,6 MPa.

Po zatvrdnutí injektážní směsi (minimálně po 28 dnech) se v kontrolních vrtech vodní tlakovou zkouškou ověří kvalita injektážních prací.

Předpokládaný rozsah injektáže je 2x12KS vodorovných 32-1400mm a 2x6KS odkloněných vrtů.

Po zapravení vývrtů po injektáži se provede očištění VV tlakem a aplikace hydrofobizačního nátěru na obě opěry.

Předpokládaný rozsah úpravy 2*(9+2*2)m *6,0m = 156 m2.

## Podchycení základů opěry č.1

Z důvodu otevření výkopu pro SO 206 a úpravy toku SO301 před lícem opěry je navržena její stabilizace mikropilotami.

Mikropoloty budou prováděny před otevřením výkopu, z úrovně přilehlé komunikace. Stabilizace vodorovného směru je navržena pomocí dvou typů mikropilot.

MP1 – mikropilota tlačená 133mm s trubkovou výztuží TRKR 89x8,8, odkloněná do 10° od svislé – délky do 5,5m a s únosností do 280kN

MP2 – mikropilota tažená 40mm s tyčovou výztuží 28, odkloněná cca 55° od svislé – délky do 5,5m, s únosností do 250kN.

Kotevní detaily mikropilot v základovém trámu ZT1 budou splňovat požadavek únosnosti.

Délka a provedení mikropilot je stanovena ze stávajícího terénu s orientační znalostí konstrukce opěr. Na základě provedených vrtů a skutečné kvality podloží budou mikropilot dodavatelem korigovány.

Po instalaci mikropilot bude provedena betonáž základového trámu ZT1 500/500.

Navržený rozsah pilot

- tlakových délky cca 5,5m 	– 5KS

- tahových délky cca 5,5m	- 7KS

- kořen je navržen na celou délku MP

## Výkopy

Výkopy pro ZT1 jsou uvažovány jako nepažené svahové dle výkresové dokumentace. Před zahájením výkopů v korytě potoka bude provedena zemní hrázka, nebo zatrubnění. Výkopům bude předcházet provedení sanace podle bodu 3.1, 3.2, 3.3 a instalace mikropilot.

Vykopaná zemina bude uložena na skládku.

# Související stavební objekty

SO 101 – Komunikace

SO 206 – Opěrná zeď I.

SO 301 – Úprava Bohdašínského potoka

# Popis a kvalita stavebních materiálů

Sanační materiály zdiva opěr budou podrobně specifikovány v dodavatelské dokumentaci a odsouhlaseny projektantem. Materiály budou v souladu s kapitolou 18 a 29 TKP.

Výztuž mikropilot bude tlustostěnnou trubkou jakosti S235 nebo armokošem z betonářské výztuže jakosti B500B. Kotevní hlavice budou systémové. Ocelové prvky budou v souladu s kapitolou 19 TKP a 29 TKP.

Použitý beton monolitické konstrukce C25/30 XC3, XA1, XF2, výztuž vázaná B500B. Podkladní beton jakosti C12/15 XC0.

# Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Požadavky na kontrolu konstrukcí jsou určeny na základě [2] příl. B - Managment spolehlivosti staveb. Stavba je zařazena

- třída následků 				CC1 	(střední následky, budovy pro veřejnost)

- třída spolehlivosti 				RC2

- úroveň kontroly při navrhování	DSL2   (běžná kontrola obvyklými postupy)

- úroveň kontroly při provádění		IL2   	(běžná kontrola dle postupů organizace)

Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného a schváleného kontrolního plánu dodavatele stavby.  V této části projektu jsou stanoveny min. požadavky na plán kontroly tak, aby byla zajištěna požadovaná spolehlivost konstrukce pro danou třídu následků.

- Výkopy, pažení, násypy, hutnění a základová spára,

Výkop se uvažují jako svahované. Pokud se v průběhu prací změní stabilitní poměry (zvýšení hladiny podzemní vody, přitížení, vibrace, apod.), je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah zajištění výkopu podle skutečných poměrů na staveništi.

Ochrana výkopů před zaplavením vodou:

Zhotovitel musí chránit všechny výkopy před zaplavením vodou způsobeným povodněmi, průtržemi mračen anebo jinými příčinami tak, aby stavební práce byly vykonávány v optimálních podmínkách. Zhotovitel musí též zabezpečit, nainstalovat a udržovat v činnosti stroje, čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení potřebná pro odvedení akumulované vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to po dobu stanovenou stavebním dozorem. Musí ihned odvést záplavové vody mimo oblast pracovní činnosti, a to takovým způsobem, aby

nebyly způsobeny žádné škody. Při vlastním provádění zemních prací se musí postupovat tak, aby nedocházelo k zamokření pracoviště.  Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby předešel podemletí jakékoliv části provedených výkopů a majetku čerpanou vodou. Jestliže k podemletí vodou dojde, musí ihned provést nápravné opatření ke spokojenosti stavebního dozoru.

Ochrana základové spáry:

Základovou spáru je nutno otevírat těsně před postupem dalších stavebních prací tak, aby nebyla znehodnocována případnou nepřízní klimatických a povětrnostních podmínek a stavebním provozem. Zvláštní péči je třeba věnovat ochraně základové spáry po dobu nepříznivých klimatických podmínek, zejména při deštivém počasí.

Jestliže je hloubeným zářezem zastižena kombinace souvrství, ze kterého vyvěrá voda ze svahu zářezu, je nutno tuto vodu odvést mimo zářez. Potenciálním místem vyvěrání je zejména styk propustných a nepropustných vrstev. V případě stavební jámy je nutno vodu odčerpat. Pokud je třeba zřídit pramenní záchytky, záchytné dreny a jiná zařízení nebo činnosti pro zachycení pramenních vývěrů a tyto nejsou uvedeny v dokumentaci, jedná se o

dodatečné práce. Hloubka a typ záchytky se provede v závislosti na hloubce vývěru.

Pokud dokumentace stavby nestanoví jinak je minimální míra zhutnění podloží a násypu v závislosti na násypovém materiálu stanovena v TKP 4. Pro zeminy nesoudržné, písčité a štěrkovité ID > 0,8, v aktivní zóně potom do hl. 0,5m ID > 0,9. Pro zeminy jemnozrnné je mírou zhutnění parametr D (%) ve smyslu ČSN 72 1006. Max. objemová hmotnost se stanovuje zkouškou zhutnitelnosti podle ČSN EN 13286-2 (Proctor standard, Proctor modifikovaný). Při udání výsledků této zkoušky musí být vždy uvedena metodika.

Pro podloží uvádí TKP 4 minimální míru zhutnění D=92%, pro tělesa násypu vrstvená po max. 0,4m je míra zhutnění D=95%. Pro aktivní zónu D=100%.

Při křížení inženýrských sítí je třeba postupovat tak, aby nenastalo vzájemné narušení funkce jednotlivých vedení.

Bez písemného odsouhlasení základové spáry objednatelem/správcem stavby nesmí být základová spára zakryta. Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce.

- Monolitické konstrukce

Monolitické konstrukce objektu jsou zařazeny do Prováděcí třídy 2.

Zhotovitel monolitické konstrukce musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při výrobě betonu, betonových dílců, provádění a opravách betonových konstrukcí (včetně všech dílčích činností) z prostého, železového a předpjatého betonu podle metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4, ve znění pozdějších změn (úplné znění Věstník dopravy 14-15/2005) a dále v souladu s ČSN EN 206-1, kap. 9 a 10.

Zhotovitelem (výrobcem a přepravcem betonu) musí být před zahájením prací na dodávce prokázána způsobilost pracovníků, strojního zařízení, skladování, dopravy, zkušeben, kontrolního systému, systému řízení výroby a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost jak dílčích činností, tak i výrobu betonu v souladu se ZDS, a to následovně:

a) Při výrobě a dopravě betonu na stavbách pozemních komunikací se požaduje systém řízení výroby podle ustanovení kap. 9 ČSN EN 206-1, posuzovaný, dozorovaný a certifikovaný podle normativní přílohy C ČSN EN 206-1. Národní poznámka (NP) ke kap. 9 ČSN EN 206-1 se doplňuje: řízením výroby se rozumí na stavbách PK systém managementu jakosti a systém řízení výroby (SŘV) a dopravy betonu.

b) Způsobilost se považuje za prokázanou, existuje-li kladný závěr ve zprávě z počáteční inspekce výrobny betonu, provedené akreditovaným inspekčním orgánem (IO), a na základě této zprávy je určeným orgánem vydán certifikát systému řízení výroby.

c) Inspekční orgán předává na vyžádání kopii inspekční zprávy (z počáteční, všech běžných a mimořádných inspekcí) objednateli/správci stavby.

d) Inspekce včetně odběrů vzorků betonu a jeho složek musí být provedena namátkově, bez předchozího upozornění zhotovitele, za přítomnosti zástupce výrobce (osoby zodpovědné za provádění technologie dle plánu jakosti) v den inspekce. Četnost běžných inspekcí 2x ročně nelze snížit.

e) Inspekce výrobny betonu podle přílohy C ČSN EN 206-1 může být prováděna pouze technicky zdatným odborníkem na příslušnou technologii, registrovaným u IO a odsouhlaseným objednatelem/správcem stavby PK (požaduje-li se odsouhlasení v ZDS).

Hotová konstrukce musí mít geometrické parametry v mezích největších dovolených odchylek v třídě tolerancí 1.