Čestné prohlášení o splnění specifických požadavků

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:	             …………………………………………

IČ:			………………………………………….

Sídlo:			…………………………………………..

Výše jmenovaný dodavatel tímto čestně prohlašuje, že při plnění veřejné zakázky splní níže uvedené specifické podmínky zadavatele:

Technologický postup renovaci a ošetření dlažby ve spol. prostorách:

- hloubkové chemické čištění zásaditým roztokem

- hloubkové čištění spár

- neutralizace čistou vodou

- penetrace dlažby a spár včetně soklů

- impregnace protiskluznou třídou R9

Technologický postup při renovaci a ošetření dlažby v koupelnách a výdejnách jídla:

- základní čištění kyselým prostředkem pro odstranění vápencových usazenin

- základní čištění železitých usazenin

- hloubkové čištění spár

- neutralizace zásaditým přípravkem

- penetrace dlažby a spár včetně soklů

- impregnace protiskluznou třídou R10

Požadavky na impregnaci:

- Pro použití v interiéru a exteriéru

- Protiskluzná třída R9 (spol. prostory) a R10 (koupelny a výdejny jídla)

- Předpokládaná životnost 4 - 5 let

- Goretex-efekt: Vlhkost může z kamene odejít, zvenčí se ovšem do něj nedostane

- Nemění fyzikální vlastnosti materiálu. Schopnost dýchat, barevny tón a paropropustnost zůstanou zachovány

- Netvoří žádný uzavřeny film, neuzavírá póry a kapiláry, dle savosti proniká až 5 mm do materiálu

- Odolná vůči UV-záření, soli, posypové soli, přívalovým dešťům (kyselé deště),

povětrnostním vlivům, nečistotám a skvrnám

- Odolná vůči zředěným kyselinám a louhům

- Neobsahuje žádný vosk, silikon nebo akrylát

V ………………………….. dne ……………

……………………………………………………

Obchodní firma/název/jméno a příjmení