a)	Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny	3

a.1.	Popis konstrukce	3

b)	Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky	11

c)	Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce	12

d)	Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů	13

d.1.	Železobetonové nosné konstrukce	13

d.2.	Povrchová úprava betonové konstrukce	16

d.3.	Výroba a montáž ocelové konstrukce	17

d.4.	Povrchová úprava ocelové konstrukce	17

d.5.	Výroba a montáž dřevěné konstrukce	17

e)	Zajištění stavební jámy	18

f)	Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby	18

g)	Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů	18

g.1.	Důležité technologické zásady pro bourací práce	18

g.2.	Sanace stávajících nosných konstrukcí	21

h)	Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	21

i)	Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.	22

i.1.	Normy	22

i.2.	Výpočetní programy	22

j)	Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem	22

    - Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

V rámci konstrukčního řešení je proveden návrh a posouzení základních nosných prvků stávajícího objektu Vrbenského kasáren a nových nosných konstrukcí přístavby v rámci akce Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář.

Návrh a posouzení konstrukcí bylo provedeno na základě zadání investora a projektu DUR a průzkumů provedených na místě stavby. Dodavatel musí v rámci své zakázky ověřit všechny předpoklady tohoto statického posouzení na stavbě a v případě rozdílů provést nové posouzení, či návrh nových konstrukcí.

Provedený statický výpočet slouží pro potřeby stavebního povolení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb. Jsou prověřeny dimenze základních nosných nových prvků v rámci stavebních úprav stávajícího objektu a vybraných částí stávající nosné konstrukce objektu. V případě zjištěných odlišností oproti předpokladům v tomto výpočtu uvedeným nepřebírá autor výpočtu odpovědnost za výsledné stavební dílo.

      - Popis konstrukce

Historická budova

Stávající budova je postavená v letech 1894-98. Je postavena klasickou zděnou technologií dle tehdy platných stavebních předpisů pro výstavby obranných kasáren. Ty vyžadovaly užití mohutnějších konstrukcí, než bylo potřeba pro ostatní stavební objekty dle stavebních řádů. Hlavní budova je podélného tvaru se střední zvýšenou částí a krajními příčnými křídly. Objekt má jedno polozapuštěné (podzemní), tři nadzemní podlaží, v centrální části čtyři nadzemní podlaží a podkroví. V západním křídle je navíc pod částí půdorysu spuštěné ještě 2. podzemní podlaží. Střední část budovy je trojtraktová, krajní křídla a podélné části jsou dvojtraktové. Objekt bude využíván pro depozitní a výstavní účely. Prostory v 1. PP jsou určeny pro zázemí depozitářů a expozic – sklady, dílny, ve vyšších podlažích jsou umístěné výstavní expozice, pracovny a kanceláře. Prostory pro umístění depozitů jsou ve 3. NP budovy. Původní vstup do objektu je zachován. Využívána jsou všechna podlaží objektu, s výjimkou podkroví. Pro posouzení se vycházelo z výsledků provedených sond a historické projektové dokumentace získané z archivu Vojenského historického ústavu.

Stropní konstrukce

Stávající stropní konstrukce jsou řešeny jako nízké valené cihelné klenby tl. 140 mm do železných I nosníků. Sondou v obytných místnostech byl ověřen profil tvaru I výšky 300 mm, šířky příruby cca 130 mm, v chodbovém traktu byl ověřen profil tvaru I výšky 180 mm, šířky příruby cca 80 mm. Rozměry nosníků je nutné před výstavbou ověřit min. na 3 různých místech v každém podlaží. V případě zjištění menších rozměrů je nutné provést nové posouzení, případně upravit skladby podlah a užitného zatížení. Dle doby výstavby je pravděpodobné, že materiál nosníků je svářkové železo, v lepším případě plávková ocel. Na cihelných klenbách je násyp s prkennou podlahou a nášlapnou vrstvou z dřevěných vlysů. Stropní klenbové nosníky mají mezi sebou rozteč cca 1,5-1,8 m, světlé rozpětí nosníků je 6,0 – 6,4 m. Posouzením bylo prokázáno, že maximální užitné zatížení stávajících stropů se pohybuje mezi 250-400 kg/m2. Investorem je požadováno min. hodnota užitného zatížení 500 kg/m2, do této hodnoty je zahrnuto veškeré vybavení (nábytek, expozice, exponáty, dekorace a dělicí stěny a příčky), návštěvníci a obsluha.  Požadované únosnosti bude dosaženo odlehčením stávajících skladeb podlah a stropů nebo výměnou stropní konstrukce. Stropní konstrukce, které by nedosáhly ani odlehčením požadovanou únosnost, budou sneseny a nahrazeny novou stropní konstrukcí. Ta bude z ocelových nosníků IPE300-S235 v rozteči max. 1200 mm. Na nich bude připevněn trapézový plech TR40/160/0,75 jako ztracené bednění a vylita nosná betonová deska tl. 60 mm nad vlnu z betonu C25/30-XC1.

Nad 1. pp ve východním křídle je již v minulosti rekonstruovaný strop – monolitický trámový. Strop nedosahuje požadované únosnosti a bude šetrně vybourán a nahrazen ocelovým stropem s betonovou deskou, dle popisu výše.

Ve 3. np mají být místnosti pro depozity pro uložení nábytku, vybavené regálovými systémy. Dle poskytnutých podkladů je toto zatížení v hodnotě cca 300 kg/m2. Investorem je i zde požadována min. únosnost stropní konstrukce 500 kg/m2, tzn. budou zde provedeny úpravy popsané výše. Odpovídající nosnost musí být vyznačena na každém regálu a provozovatel bude zodpovídat za to, že nebude překročena. Další užitné zatížení kolem regálových systémů bude již pouze 200 kg/m2.

Klenbové I nosníky je nutné zajistit proti požáru. U všech klenbových nosníků dojde k odstranění omítek na spodní pásnici, resp. všech površích, které jsou chráněny pouze omítkou, požárně neodolným obkladem, nebo nátěrem. Budou očištěny a všechny plochy budou protipožárně ošetřeny dle požadavku PBŘ.

V rámci stavebních úprav budou odstraněny vybrané dělící stěny a příčky. U všech bude nejdříve ověřeno, že na nich neleží klenebné oblouky bez klenebného nosníku, případně se do nich neopírá jiná konstrukce. Pokud bude na stěně ukončena klenba bez nosníku, dojde nejdřív k podchycení klenby novým ocelovým nosníkem. Nosníky vynášející pouze stropní konstrukci bez stěny v horním podlaží budou z profilu 2xU280, pokud vynáší i zeď nad stropem max. tl. 300 mm, budou z profilu 2xI360.

Prostupy do kleneb budou max. průměru 300 mm a vždy provedeny jádrovým vrtem. Do průměru prostupu 150 mm budou bez zajištění, pokud se nezjistí porucha klenby (trhliny, degradované zdivo a malta), prostupy nad 150 mm budou zajištěny vyztuženým betonovým límcem tl. 80 mm. Mezi dvěma prostupy musí zůstat min. 300 mm neporušeného zdiva klenby.

Nad posledními podlažími (nad 3.np a 4.np) pod krovem jsou stropní konstrukce řešené jako stropy z dřevěných trámů. Rozměry trámů dle předchozích průzkumů jsou 210x300 mm (na rozpětí nad 6,0 m) a 140x180 (nad chodbami, rozpětí kolem 3,0 m), rozteč je různá cca mezi 0,7 – 1,0 m. V částech krčků jsou trámy rozměru 180x240. Stropní trámy vykazují značné lokální poškození biotickými činiteli – hmyzem a houbami. Tyto napadené prvky budou dle rozsahu napadení vyměněny, případně protézovány stejným profilem. Rozsah poškození byl zjištěn v místech provedených sond, proto je nutné před realizací, aby dodavatel provedl ověření všech stropních trámů, které zůstanou zachovány. Napadená místa budou odříznuta min. 1,0 m za rozsah napadení. Dřevěný profil bude ošetřen roztokem proti biotickým škůdcům a doplněn protézou ve stejném profilu nebo ocelovými příložkami 2xU220 (pro trámy výšky nad 220 mm) a příložkou 2xU160 (trámy do 200 mm). Přípoj příložky bude svorníky min. 4xM16. U biotického napadení dřevěných prvků bude ošetřeno i okolní zdivo.

V přední části středního traktu budou ve všech podlažích vybourány stropní konstrukce pro vybudování nových schodišť a výtahových šachet. Kolem nově budovaných prvků budou doplněny nové stropní konstrukce. Ty budou řešeny ocelovými nosníky z profilu IPE, zabetonovanými do vysekaných kapes. Na nich bude připevněn trapézový plech TR40/160/0,75 jako ztracené bednění a vylita nosná betonová deska tl. 60 mm nad vlnu z betonu C25/30-XC1.

U vybouraných klenbových stropů (pro schodiště, expozice ve východním křídle 1. np…) budou v navazujících klenbových polích doplněna ocelová táhla kulø20 u spodního líce železných nosníků. Táhla budou umístěna ve čtvrtinách rozpětí a budou k nosníkům přišroubována, s oboustrannou maticí, tak aby zajišťovala přenos vodorovného zatížení. V chodbovém traktu budou táhla doplněna ve třetinách rozpětí.

U všech měněných stropů a u bouraných příčných stěn budou stěny zajištěny zedními kleštěmi vloženými do nových stropních konstrukcí, případně připevněnými k novým stropnicím.

Střešní konstrukce

Zastřešení je provedeno sedlovou, resp. valbovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov. Krov nad střední částí, tj. nad 5. NP je valbový, tvořený vaznicovou soustavou stojaté stolice. Krov nad 4. NP, tj. nad krajními křídly a podélným traktem objektu je také tvořen vaznicovou soustavou stojaté stolice. Při prohlídce krovu bylo zjištěno značné lokální poškození dřevěných prvků biotickými činiteli – hmyzem a houbami. Tyto napadené prvky budou dle rozsahu napadení vyměněny, případně protézovány stejným profilem.

Rozsah poškození byl zjištěn prohlídkou celé střechy, přesto je nutné před realizací, aby dodavatel provedl ověření všech prvků krovu, které zůstanou zachovány. Před stavebními pracemi dodavatel provede přesné doměření sanovaných konstrukcí. Přesný způsob podchycení a zajištění krovu bude upraven dle technologických možností dodavatele.

Stěnové konstrukce

Nosný systém je řešen jako stěnový podélný. Tloušťka stěn s rostoucím podlažím ustupuje. V nejnižším podlaží jsou hlavní nosné stěny tlusté 900 mm, v 1. a 2. NP mají tloušťku 750 mm a dále 600 mm.

Všechny stěny jsou zděné dle doby výstavby z plných pálených cihel na vápennou maltu. V nosných stěnách se předpokládá vybourání nových dveřních otvorů. Vždy dojde k dočasnému podchycení stropní konstrukce (podchycení musí být opřeno do nosné konstrukce, ideálně až do podlahy nejnižšího podlaží) a osazení nosných překladů z ocelových I-nosníků. Při bourání a dozdívání je nutné vzít v potaz, že v těchto stěnách se nachází komínová tělesa. Před bouráním otvorů bude vždy zkontrolován stav budoucího pilíře. V případě porušeného zdiva, neprovázané vazby, oslabení otvory a komínovými průduchy bude budoucí pilíř vybourán a nově vyzděn z cihel CPP P20 na M15. V tomto případě bude pilíř vyzděn až do paty stěny, resp. pilíře v následujícím podlaží.

V případě, že je vybourána stěna většího rozsahu, bude zůstávající stěnový pilíř zajištěn nárožníky.

V některých příčných stěnách jsou původní komínová tělesa. Ta budou ponechána. V případě, že budou muset být odstraněna, dojde k podchycení a vynesení komínu pomocí ocelových výměn.

Nově budované příčky budou ze SDK. V hlavě budou dilatačně odděleny od stropní konstrukce.

Do stěn budou provedeny prostupy pro odvětrání. Prostupy do průměru 300 mm, budou vrtány jádrovým vrtem a nebude nad nimi překlad. Prostupy nad 300 mm do 600 mm budou vždy zajištěny překladem 4xI80. Větší prostupy budou mít osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků. Umístění otvoru musí být vždy mimo uložení stropních nosníků.

V místě vybouraných příčných stěn budou do úrovně stropů osazeny zední kleště, ty budou zataženy a připevněny ke stropním nosníkům, případně trámům. V místě betonových monolitických stropů budou kleště vytaženy ze stropní desky.

Západní křídlo

V západním křídle budou provedeny výrazné zásahy do celé konstrukce. Z dispozičních důvodů je požadováno odstranění střední nosné stěny v rozsahu 1. - 3.np, provedení nových stropních konstrukcí nad 2.pp a nad 1. - 3. np. Nad 3.np v expozičním prostoru krčku nebude stropní konstrukce doplňována, doplní se pouze nad chodbovým traktem. To vyvolává potřebu vybourání i střešní konstrukce a komínů. Dále se v tomto křídle nachází 2. pp, což je nevyužívaný prostor s nedostatečnou světlou výškou. Na tuto stropní konstrukci je navíc požadavek na únosnost 1000 kg/m2, kterou současná stropní konstrukce nedosahuje.

Předpokládá se postupné odbourání konstrukcí od vrchu směrem dolů, tj. nejdříve snesení střešní konstrukce a postupně stropních konstrukcí. Obvodové stěny budou vždy zajištěny vodorovnými trámy se vzpěrami, v úrovních původních stropů a v polovině výšky podlaží. Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován, nesmí dojít k jeho hromadění na stropní konstrukci nad zatížení 250 kg/m2. Před jakýmkoliv bouráním musí být ověřeno statické působení konstrukce a provedeno zajištění všech navazujících konstrukcí.

Střešní konstrukce bude odstraněna nad celým západním křídlem i navazujícím západním krčku. S ohledem na vybourání stropních konstrukcí pod podkrovím, musí být nová střešní konstrukce samonosná bez vnitřního podepření. Střešní plášť bude nad křídlem nezateplený, zateplení a podhled je uvažován pouze nad otevřeným prostorem 3. np. Nad křídlem bude střešní konstrukce vystavěna znovu v obdobném konstrukčním systému – věšadlový krov s plnými a jalovými vazbami. Celý krov bude z důvodu zvýšení stropní konstrukce nad 3. np posazen výše, než byl původní. Nad krčkem je požadavek na průchozí ochoz nad chodbovým traktem. Střešní konstrukce bude řešena novou krovovou konstrukcí. Vazné trámy budou z ocelového uzavřeného profilu, uloženy do kapes jižní i severní obvodové stěny a na střední chodbovou stěnu. Obvodové stěny budou zajištěny přikotvením k ocelovým vazným trámům propojenými se stropnicemi. Nově postavený krov na křídlem i krčkem musí být navržen na požární odolnost dle požadavků PBŘ.

V západním křídle bude z dispozičních důvodů odstraněna střední nosná stěna v 1. – 3. np a vybourány stropní konstrukce nad 1. – 3. np. Stropní konstrukce budou nahrazeny novými. Stropní desky budou podepírány ocelovými stojkami a betonovým válcovým tubusem. Nad 1. a 2. np bude strop proveden jako hladká deska tl. 250 mm. V hladkých deskách jsou provedeny kruhové prostupy. Kolem prostupů budou zesilovací žebra celkové výšky 450 mm (vč. desky). Nad 3. np bude stropní konstrukce navržena jako žebrová s obousměrnými žebry v rastru 2,0x2,0 m s deskou tl. 90 mm. Stropní deska nad 1. a 2. np je navržena na užitné zatížení 500 kg/m2. V půdním prostoru nad 3. np se neuvažuje s využitím, stropní deska je navržena na užitné zatížení 75 kg/m2. Z úrovně 2. np do 3. np bude ocelové spirálové schodiště. Schodnice jsou ze skruženého plechu a zároveň tvoří zábradlí.

Všechny sloupy budou uloženy na základové patky. Tubus bude založen na základové desce tl. 800 mm, vybetonované pod úrovní podlahy 1. pp. Základová deska pod tubusem a základové patky budou podepřeny na mikropilotách z trubek TRø108x16. Délka mikropilot bude uzpůsobena skutečné geologii, je nutné dodržet požadovanou únosnost.

Stropní konstrukce bude odstraněna také nad 3. np v západním krčku. Prostor nad 3. np mimo chodbový trakt zůstane otevřený. Nad chodbovým traktem bude nově doplněna stropní konstrukce, která bude sloužit jako ochoz.  Stropní konstrukce bude s ocelovými nosníky a betonovou deskou.

Dle požadavků odboru památkové péče musí zůstat zachovány nadstřešní zdivo komínů, které byly součástí střední stěny. Komíny budou při bouracích pracích odstraněny. To bude provedeno šetrným rozebráním celého komínového tělesa a po vystavění nových stropních desek budou nově vyzděny z odlehčených lícových cihel. Dodavatel musí zpracovat před bouráním kompletní dokumentací původního tvaru.

Na stropní konstrukci nad 2.pp je požadována únosnost 1000 kg/m2. Protože stávající únosnost stropu je výrazně nižší, bude tento strop vybourán vč. klenebných nosníků. Nový strop bude proveden jako betonový monolitický trámový.

Schodiště a výtahové šachty

Ve středním traktu je v současnosti dvouramenné schodiště. To bude vybouráno a nahrazeno v celé původní šířce hlavním nástupním jednoramenným schodištěm. Toto schodiště vede z mezipodest na podlaží. Dvě nová výstupní schodiště, vedoucí z podlaží na mezipodesty, budou nově vybudována v místnostech vedle hlavního schodiště. Pro výstavbu hlavního nástupního schodiště bude odstraněna nosná zrcadlová stěna.

Ve JZ rohu středního traktu ze 3.np do 5.np bude vybourána stropní konstrukce a osazeno nové dvouramenné schodiště. Schodiště ze 3. np do 4. np bude betonové osazené na ocelových schodnicích z U220. Ty budou uloženy do vysekaných kapes v bočních stěnách. Schodiště ze 4. np do 5. np bude ocelové schodnicové. Schodnice budou z profilů U220, na nich budou navařeny ocelové vaničky z PL5 s vylitou betonovou vrstvou tl. 40 mm. Schodiště je navrženo na požární odolnost 15 minut. Povrchová úprava schodiště bude nátěr.

V podélné chodbě u západního křídla budou provedena nová jednoramenná schodiště na celou šířku chodby. Vedou z úrovně 1. pp do 1. np a z 1. np do 2. np. Napříč chodbou budou do kapes osazeny příčné ocelové nosníky 2xI240, na kterých bude vybetonovaná nová schodišťová deska tl. 220 mm s nabetonovanými stupni.

Ve středním traktu budou nově postaveny dva výtahy (1. pp – 4. np). Šachty budou betonové s tl. stěn 250 mm. Dno dojezdové šachty bude tl. 500 mm. Strop výtahu bude betonová deska tl. 250 mm, ve které bude osazen montážní nosník. Všechny rozměry a dimenze výtahových šachet musí být ověřeny dle skutečně vybraných výtahů!!!

Výtahové šachty budou podchyceny pilíři tryskové injektáže min. ø1200 mm. Předpokládá se, že navrtávka bude prostupovat přes stávající rozšířené betonové základové pasy, ty se provrtají a pilíř TI bude pokračovat i pod pasem.

Před východním krčkem bude nově postavena zdvižná plošina z úrovně 1.pp do 1. np. Šachta bude betonová s tl. stěn 250 mm. Dno dojezdové šachty bude tl. 500 mm.

Komíny

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu budou komínová tělesa v podkroví vždy od úrovně stropu vybourána a nově vyzděna. Tvar a rozměr bude vždy shodný s původním komínovým tělesem. Vyzdívány budou z lícových odlehčených cihel.

Založení

Založení historické budovy se předpokládá se na zděných, kamenných případně betonových pasech. Zvláštností, kterou je potřebné respektovat je fakt, že některé pasy jsou provedeny jako klenebná žebra. Dle předchozích průzkumů a obhlídek na místě objekt nevykazuje výrazné poruchy, které by měly příčinu v základových konstrukcích. Celkové nové přitížení na základovou spáru představuje cca 7% původního zatížení, což konsolidovaná základová půda přenese.

Přístavba

Nosná konstrukce

Nově navržený objekt přístavby je obdélníkového půdorysu osového rozměru cca 45,0x13,6 m. Je jednopodlažní, zastřešený plochou střechou. Konstrukce přístavby překračuje původní bastionovou zeď.

Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický skelet s příčnými rámy. Osový rastr v podélném směru je 9x5,0 m, v příčném směru 3,2+7,4+2,85 m. Konstrukční výška podlaží je 5,0 m. Skelet je řešený jako jednopodlažní dvojtrakt. Čelní sloupy rozměru 300x400 mm jsou šikmé ve tvaru písmene A, podpírají mohutný obvodový podélný střešní průvlak, který přebíhá do štítových stěn a uzavírá obvod přístavby. Průvlak a navazující střešní deska a parapetní stěna budou dilatačně rozděleny na tři úseky. Dilatace bude vyplněna trvale pružným a UV odolným tmelem. V podélném směru jsou mezi zadními sloupy v krajních polích ztužující stěny. Příčné průvlaky jsou podepírány vnitřními a zadními sloupy. Sloupy jsou obdélníkové rozměru 400x500 mm. Sloupy, které by byly v kolizi s bastionem, jsou posunuty v podélném směru mimo základní osový rastr. Vynáší podélné průvlaky, které podepírají příčné osové průvlaky. Střešní deska je tl. 160 mm. Střecha je navržena jako nepochůzí. Nadzemní nosná konstrukce – svislé i šikmé sloupy, stropní deska, střešní deska, stropní a střešní průvlaky, zadní stěny a parapetní stěna mezi šikmými sloupy bude provedena z probarveného pohledového betonu třídy C30/37. Povrch černého betonu bude ošetřen ochranným penetračním nátěrem. Exteriérová betonová konstrukce bude oddělena pomocí dilatačních prvků pro přerušení tep. mostů.

Střecha nad krčkem u historické budovy je řešena jako prosklená, vynášená na ocelových nosnících z uzavřených profilů. Ty jsou ukotveny k obvodovému průvlaku pevným kloubovým přípojem a ke stěně historické budovy jsou upevněny posuvným přípojem. Ocelové prvky jsou navrženy na požární odolnost dle PBŘ.

S ohledem na černou barvu konstrukce s absencí zakrytí nosné konstrukce tepelnou izolací bude konstrukce rozdělena dilatačními spárami. Do konstrukce bude doplněná výztuž pro zachycení účinků od namáhání teplotou.

Založení

Nosné sloupy a stěny skeletových budov budou vetknuty přes betonové patky do velkoprůměrových pilot, ø630 mm a ø900 mm, vždy opřených do slínovcového podloží tř. R5. Pod přístavbou probíhá přibližně mezi osami 4-6 hradební bastion původního obranného systému města. Před vrtáním se provedou v místě projektovaných pilot sondy pro upřesnění polohy zdiva bastionu. V případě, že pilota bude v prostoru bastionu, bude upravena její délka až pod založení bastionu. Stěny budou osazeny na základových prazích uložených na hlavicích pilot. Čelní šikmé sloupy budou propojeny pro zachycení vodorovných účinků podélným prahem. S ohledem na HPV bude betonáž pilot prováděna do ustálené HPV v pracovním pažení. Předpokládá se vrtání s výpažnicí a vyčištěním paty vrtu. U vrtání pilot bude přítomen odborný geotechnik.

Jako ochrana historického bastionu během výstavby po zjištění jeho rozsahu, bude ze strany kleneb provedeno záporové pažení výkopu stavební jámy. To bude z pažin I300 v rozteči max. 2,0 m. Pažiny budou zavrtány do hloubky min. 2,0 m pod patu bastionové zdi.

Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.

Prostorovou tuhost objektu zajišťují tuhé střešní konstrukce, rámové působení sloupů a průvlaků a vetknuté sloupy do hlavic pilot.

    - Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Betonové nosné konstrukce vnější – základové konstrukce, prahy vyjma probarvených prvků, opěrné stěny

- dle ČSN EN 206-1: C 25/30-XC2, XA2-Cl 0,20-Dmax 22 – S3

Piloty

- dle ČSN EN 206-1: C 25/30-XA2, XF2-Cl 0,20-Dmax 22 – S3

Betonové nosné konstrukce – nosné konstrukce v historické budově

- dle ČSN EN 206-1: C 25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 16 – S3

Betonové nosné konstrukce – nosné konstrukce přístavby – probarvený pohledový beton

- dle ČSN EN 206-1: C 30/37- XC2, XA1-Cl 0,20-Dmax 22 – S3

Betonářská ocel – 10 505(R), B500B, KARI

Ocelové konstrukce

- všechny nové nosné ocelové prvky budou dle ČSN EN 10025+A1 z oceli S235 a S355

Geologické podmínky

V dané lokalitě bylo provedeno v roce 1960 a 2015 několik geologických sond. Výsledky obou skupin sond si odpovídají. Pro zhodnocení území z geologického hlediska byly použity archivní výsledky sond JV-1 a J110, provedených v roce 2015 firmou Josef Skala (Geovrty PEMa) Dolany a Geo Krtek s.r.o., v souvislosti s předpokládanou výstavbou parkovacího domu. Z nich vyplynulo zařazení základových poměrů do 3. geotechnické kategorie. Z průzkumu vyplývá, že pod vrstvou humózní vrstvy (v místě zatravněné plochy) se nachází proměnlivé vrstvy navážek tvořené převážně jílovitými písky a jílovitými zeminami. V těchto historických navážkách se nachází úlomky cihel, příměsi štěrků a organických zbytků. Mocnost těchto navážek se pohybuje mezi 3,5-4,6 m. Pod nimi se již nachází úroveň sedimentů, převážně jílů do hloubky přecházejících do písčitých jílů, resp. jílovitých písků. Konzistence těchto vrstev je různá od měkké po tuhou. Pod těmito soudržnými sedimenty se nachází tenká vrstva středně ulehlého štěrku s příměsí jemnozrnných zemin. Pod tímto se již nachází podloží tvořené slínovci. S hloubkou klesá zvětrání od zcela zvětralých vrchních vrstev (zařazeno do třídy F8) přes silně až středně zvětralé (R5) až po mírně zvětralé (R5-R4). Zatřídění slínovců odpovídá třídě R5, velmi měkké. Spodní voda se vyskytuje v několika horizontech, kolektory jsou vrstvy štěrkopísčitých zemin (ustálená hladina cca 3,7 m p. t.) a intenzivně rozpukaných slínovců (hl. cca 9,9-12,9 m p. t.). Z laboratorní zkoušky je zřejmé, že spodní voda vůči betonovým konstrukcím podle ČSN EN 206 vykazuje agresivitu oxidu uhličitého (XA1). Vůči ocelovým konstrukcím vykazuje agresivitu pH velmi nízkou I., agresivitu chloridy+sírany střední II. a konduktivitu, CO2 velmi vysokou IV.

Sklony svahů dočasných výkopů lze v zeminách nad HPV provést ve sklonu 1:1, výkopy pro inženýrské sítě budou zajištěny příložným pažením. Výkopy pod HPV nutno provést pod ochranou štětovnic vetnutých do slínovců.

Vykopaná zemina při zemních a základových pracích není vhodná pro použití do násypů pod nosné konstrukce. Proto bude vyměněna v mocnosti min. 500 mm, případně sanována pomocí hrubozrnných sypanin (frakce 0-125 mm) nebo pomocí hydraulického pojiva. Výsledky budou ověřeny statickými zkouškami.

V západním křídle dochází k zavodnění prostor 2. pp. Dle úrovně HPV se pravděpodobně jedná a průsak nefunkční hydroizolací. Konstrukce musí být nově hydroizolačně ochráněna.

    - Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Hodnoty zatížení vstupujících do výpočtu jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Užitné zatížení skladových a technologických místností je zadáno přímo zadavatelem.

Zatížení dle ČSN EN 1991:

Zatížení větrem

- jedná se o II. větrovou oblast	vb,0 = 25,0 m/s

Zatížení sněhem

- jedná se o I. sněhovou oblast	sk = 0,7kN/m2

Zatížení užitné

- chodby, schodiště 	qk = 4,0 kN/m2

- kancelářské a admin. prostory	qk = 2,5 kN/m2

- prostory expozic	qk = 5,0 kN/m2

- strop nad 2.pp	qk = 10,0 kN/m2

- střechy nepochůzné, podkroví	qk = 0,75 kN/m2

- depozitní prostory v místě regálů	qk = 5,0 kN/m2

- depozitní prostory mimo regály	qk = 2,0 kN/m2

- VZT jednotky	qk = 3,0 kN/m2

- paletový vozík – nosnost max. 1500 kg	Qk1 = 10 kN

Zatížení příčkami

- plošně	qk = 1,0 kN/m2

    - Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Před výrobou jednotlivých konstrukcí je nutné provést zaměření a ověření veškerých rozměrů na stavbě dle skutečnosti. Při bouracích prací musí dojít ke kontrole stavu dřevěných, ocelových i zděných prvků a konstrukcí. Při nalezení poruch musí být provedeno zajištění.

      - Železobetonové nosné konstrukce

Obecně pro všechny bet. konstrukce:

Prostupy zakreslené v této projektové dokumentaci pro vedení jednotlivých tras jsou odsouhlaseny statikem a zohledněny v návrhu konstrukce. Jakékoliv další prostupy nosnými konstrukcemi je nutné konzultovat s projektantem statiky. V případě prostupů do velikosti max. 150 mm je možné provádět dodatečně vrtáním pouze po předchozím odsouhlasení statikem! Pozornost je nutné věnovat zejména dodatečným prostupům v okolí sloupů a konců stěn! Před betonáží je nutné vložit do bednění chráničky pro elektroinstalace (uzemnění, hromosvod).

Veškeré napojení a provázání betonových konstrukcí je uvažováno jako tuhé – přenášející ohybové namáhání!

Je uvažováno s betonáží vodorovných konstrukcí nadzemních podlaží s vloženými smršťovacími pásy v půdorysu tak, aby délka záběru betonáže nepřekročila cca 32 m. Vložený pás šířky cca 1,0 m bude dobetonován nejdříve po cca 1 měsíci od betonáže přilehlých konstrukcí. Základové konstrukce budou bez dilatací.

Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže, vhodnou technologií ukládání betonu (smršťovací pruhy viz výše), dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním uloženého betonu, vhodným složením betonové směsi. Standardně bude použit beton, který dosáhne požadovaných vlastností po 28 dnech od uložení betonové směsi. U stěn bude vodorovná výztuž navržena na šířku trhliny od vynucených přetvoření.

V případě stěn nadzemních podlaží bude betonáž probíhat po úsecích max. délky cca 12 m. Ve vyznačených místech se vloží prvek pro řízenou trhlinu – trhací lišty („sluníčko“) včetně trojúhelníkové lišty na lícní straně stěny. Je nutné dbát na zavibrování betonu kolem profilu! Vnitřní PVC trubku vyplnit betonem! Technologická přestávka mezi betonáží sousedních záběrů (úseků) bude min. 3 dny.

Je nutné co nejvíce minimalizovat dočasné pracovní spáry včetně nutného čištění, zdrsňování a normové předúpravy. Prostupy konstrukcemi budou opatřeny speciálními těsnícími prvky (chráničkami).

Všechny viditelné hrany konstrukcí uvnitř objektu budou zkoseny rozměrem 10/10 mm.

V pracovních spárách bude vložena trojúhelníková lišta 15 mm

V případě stropních desek všech podlaží je uvažováno nadvýšení bednění s ohledem na výsledné deformace včetně dotvarování v čase velikosti 15 mm v ose pole (= ose rozpětí).

Je nutné při vyztužování dodržovat konstrukční zásady uvedené v ČSN EN 1992.

Krytí výztuže musí respektovat PBŘ. Obecně pro krytí platí tyto hodnoty:

Piloty			100 mm

Základové patky a pasy	50 mm

Sloupy			35 mm

Průvlaky, trámy		25 mm

Stropní desky, podesty	25 mm

Stěny			25 mm

Opěrné stěny 		40 mm

Výrobní tolerance a odchylky při provádění monolitických konstrukcí jsou dány ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.

Přístavba

Betonová konstrukce vyjma zakrytých základových konstrukcí, bude provedena z probarveného betonu PPB ve zvýšené pohledové kvalitě PB3. Z toho plynou velmi vysoké požadavky na provedení konstrukce. Navržený PPB se vedle normových požadavků bude řídit Technickými pravidly ČBS 03 (2018) - pohledový beton (ISBN: 978-80-906759-3-3). Navržený probarvený pohledový beton bude třídy PB3, tj. pohledový beton s velmi vysokými požadavky na vzhled, tj. na exponované fasády, stěny, kulturní a občanské stavby; bude se řídit požadavky, klasifikací a specifikací dle tabulky 1 - třídy pohledového betonu a doplňkové specifikace dle kapitoly 5. Požadavky, klasifikace a specifikace (s. 23 až 25).

- jak návrh a jeho ověření se bude řídit pravidly uvedenými v kapitolách 6. bednění, 7. separační prostředky, 8. beton a 9. provádění pohledového betonu.

-  zhotovitel předem bude betonárnu informovat o svých požadavcích, aby byla na tuto výrobu připravena, protože se bude jednat o výrobu ze specifického černého kameniva

-  zhotovitel provede vyvzorkování PPB v dostatečném předstihu před samotnou realizací, neboť je potřeba zajistit dodržení návrhových pevností, což bude známo po 28 dnech od ověřovací série; pokud by nebyla schválena, tak je nutné počítat s dalším 28denním období.

- zhotovitel zajistí přípravu suché betonové směsi v objemu na celou stavbu s patřičnou rezervou

- jako kamenivo bude použit čedič

-  TP ČBS 03–2018 na s. 12: 3. Názvosloví definuje, co je pohledový beton, z této definice by měly vycházet veškeré úvahy účastníků realizace výstavby.

Pro konstrukci je navržena tato receptura betonu:

- Receptura je stanovena pro konkrétně použitý cement a kamenivo, v případě použití jiných surovin se musí receptura čerstvého betonu znovu ověřit na vzorcích.

- Po vyzrání betonu bude probarvený povrch betonu uzavřen hydrofobizačním nátěrem např.  Remisil Si nebo obdobným, shodných technických vlastností.

- Bednění bude použito hladké, bez struktury. Napojení bednění bude utěsněno, aby nedocházelo k výtokům cem. mléka přes bednění.

- Konstrukce bude provedena s co největším omezením viditelných pracovních spár. Čelní stěna v ose A – stěna se šikmými sloupy, atikovým průvlakem a parapetním prahem bude mít pracovní spáru pouze vodorovnou v napojení šikmých sloupů na parapet a atikový průvlak. Zadní stěna v ose C, zde budou pracovní spáry vodorovné na úrovni horní hrany stropní desky. Všechny pracovní spáry budou betonovány do ukončovacího plechu do pracovní spáry. Na pohledové straně budou v pracovní spáře do bednění vloženy trojúhelníkové lišty 15 mm.

Dilatační spára v průvlaku a parapetní stěně bude zatmelena trvale pružným tmelem odolným UV záření antracitové barvy. Tmel bude podléhat schválení.

Dodavatel vypracuje v rámci dodavatelské dokumentace přesný plán umístění pracovních spár, kladecí výkres bednění a technologický postup betonáže, který bude v předstihu předložen ke schválení investorovi a architektovi.

      - Povrchová úprava betonové konstrukce

Betonové konstrukce budou chráněny dle popisu v architektonicko-stavební části. Všechny viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny rozměrem cca 10/10 mm. Viditelné strany betonových konstrukcí v historické budově a venkovních anglických dvorků budou v pohledové třídě betonu PB2.

Konstrukce přístavby bude v pohledové třídě PB3. Povrch barevného betonu bude ošetřen ochranným penetračním hydrofobizačním čirým nátěrem – viz popis výše.

      - Výroba a montáž ocelové konstrukce

Ocelová konstrukce je z hlediska výroby zařazena do výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090. Ocelová konstrukce musí být vyrobena firmou, která má potřebná oprávnění pro výrobu ocelových konstrukcí. Projektová dokumentace není a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Ta musí být před výrobou zpracována a je součástí dodávky ocelové konstrukce.

Montáž bude probíhat běžnými stavebními prostředky a bude prováděna odborně způsobilou firmou.

      - Povrchová úprava ocelové konstrukce

Vnitřní ocelové konstrukce, které budou zakryté lepeným protipožárním obkladem, nebo zaomítané či zabetonované budou ochráněny základním syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 m.

Viditelné vnitřní ocelové konstrukce budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude ve skladbě: základní syntetický nátěr v min. tloušťce 80 m a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 120 m v odstínu dle architektonicko-stavebního řešení, resp. požadavku investora.

Vnější ocelové konstrukce budou otryskány na stupeň Sa2,5. Povrchová úprava bude pozink v min. tloušťce 70 m.

Veškerý spojovací materiál musí být proveden z pozinkované oceli nebo opatřen antikorozní úpravou.

      - Výroba a montáž dřevěné konstrukce

Na základě stavebně technického průzkumu (součást dokladové části) a osobní prohlídky lze konstatovat, že krovová konstrukce je již na několika místech ve velmi špatném stavu z důvodu napadení některých prvků dřevokazným hmyzem, v místech přímého zatékání přes střešní krytinu a v místech uložení vazných trámů na zdivo i dřevokaznými houbami. Nejvíce poškozená je především téměř celá dolní část krovu. Podrobně viz stavebně technický průzkum.

Nad celým řešeným půdorysem budou provedeny následující tesařské práce – opravy, zesílení, výměna jednotlivých prvků krovu, ošetření přípravky proti dřevokaznému hmyzu budou provedeny dle doporučení vydaném ve stavebně technickém průzkumu (součást dokladové části), kde jsou jednotlivé vady a poruchy vyznačeny ve výkresové příloze a doloženy fotografiemi. Bude provedena kompletní revitalizace krovu.

Ve stavebně technickém průzkumu je uveden minimální nutný rozsah výměny stávajících napadených a poškozených prvků. Přesný konečný rozsah je nutné stanovit při samotné realizaci s ohledem na aktuální stav každého jednotlivého prvku krovu a stropu.

    - Zajištění stavební jámy

Zajištění stavební jámy pro podzemní konstrukci bude řešeno svahováním. Svahování bude v rámci hrubých terénních úprav či výkopů provedeno ve sklonu max. 1:1 s odvodněním paty svahu odvodňovacími kanálky. Otevřená (klenbová) strana bastionu bude v půdorysu přístavby zajištěna záporovou stěnou. Zápory budou z profilů I300 osazených do vrtů ø630 mm. Délka vrtu bude pod patu bastionu, předpokládá se délka 6,0 m. Rozteč zápor je max. 2,0 m. Mezi zápory budou vyskládány pažiny z dřevěných hranolů tl. 100 mm. Mimo půdorys přístavby je zajištění navrženo překrytím betonovou deskou podepřenou na bastionové stěně a na linii vrtaných pilot. Piloty budou ø630 mm, délky pod patu bastionu, předpokládá se délka 6,0 m. Bastionové zdivo musí být před betonáží desky ochráněno.

    - Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

S ohledem na provádění prací v zástavbě je nutné dbát obecně platných bezpečnostních zásad. Při výstavbě obecně nebudou ohroženy vlastní i sousední konstrukce.

    - Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

      - Důležité technologické zásady pro bourací práce

Při bouracích pracích, stejně tak jako při ostatních stavebních pracích, musí být dodržena příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Mezi základní zásady, které je nutno při bouracích pracích respektovat patří například:

1. Bourací práce se smí provádět pouze podle technologického postupu, který bude zpracován zhotovitelem stavby a předložen k odsouhlasení generálnímu projektantovi.

2. Před započetím bouracích prací je nutno odborně odpojit příslušné větve vnitřních rozvodů elektroinstalace, plynovodu, vodovodu, atd. Ty je pak nutno zajistit proti použití. Pokud se jedná o bourací práce i mimo objekt, pak se totéž týká příslušných přípojek.

3. Před započetím bourání je nutno zabezpečit všechny otvory v obvodových stěnách.

4. Bourání se provádí s maximální opatrností, postupně po jednotlivých podlažích shora dolů. Nejdříve se vybourají vnitřní konstrukce, pak obvodové stěny. Zdivo se musí rozebírat, nesmí se strhávat najednou. Výjimku tvoří pouze samostatně stojící konstrukce (zdi, pilíře, komíny, apod.).

5. Nebezpečné bourací práce (např. bourání kleneb, apod.) nesmějí být prováděny v úkolové mzdě.

6. Při provádění bouracích prací je nutno průběžně sledovat ostatní konstrukce. V případě, že se projeví závady vyvolané bouráním, je třeba provést vhodné zajištění.

7. Zhotovitel musí zajistit, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. Způsob statického zajištění sousedních staveb musí být součástí projektové dokumentace.

8. Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce (např. obvodové zdi), nebo její části.

9. Pokud se narazí při bourání na uměleckou nebo historickou památku, musí být práce v nejbližším okolí nálezu zastaveny. Následně se uvědomí příslušný památkový ústav, který rozhodne o dalším postupu.

10.  Bourání střešních konstrukcí (např. krovů) strháváním pomocí lan a tažných strojů je možno provádět pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.

11. Vybouraný materiál je nutno postupně odstraňovat tak, aby nemohlo dojít k přetížení stropů (viz dále). Dále musí být skladován takovým způsobem, aby neomezoval další průběh bouracích či jiných prací na stavbě.

12. Pomocné konstrukce vybudované uvnitř nebo vně objektu se nesmějí zatěžovat vybouraným materiálem, ani se nesmí přes ně materiál strhávat (pokud nejsou k tomuto účely navrženy).

13. Stropy jednotlivých podlaží nesmějí být vybourány dříve, než byly zbourány stěny příslušného podlaží.

14. Zábradlí (u schodišť, balkónů, apod.) se smí rovněž odstraňovat jen postupně s bouráním jednotlivých podlaží. V opačném případě je nutno zřídit ochranné hrazení.

15. Při bourání zdí, které stabilizují převislé konstrukce (balkóny, římsy, apod.) je nutno vždy zajistit tyto konstrukce tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě jejich stability.

16. Trámy, nosníky a jiné předměty se musí spouštět jednotlivě po lanech nebo pomocí jeřábů, popřípadě po šikmých plochách, které musí být zajištěny, aby předmět nemohl vypadnout.

17. Drobné předměty a stavební suť se musí spouštět výtahy nebo uzavřenými skluzy, nikoliv volně shazovat. Dolní konec skluzu musí být opatřen mokrým pytlovým rukávem.

18. Při bourání musí být zamezeno prášení a jinému obtěžování okolí (např. vibracemi).

19. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, je možno provádět pouze strojním způsobem a pokud je zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení osob.

20. Ruční bourání dřevěných stropů se smí provádět pouze tehdy, pokud jsou stěny nad nimi odstraněny, nosné prvky odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.

U bouracích prací bude vždy provedeno dočasné zajištění stávajících konstrukcí. Pro bourací práce je nutné ověřit, že vybourané konstrukce nezajišťují nosnost a stabilitu zachovávaných prvků, resp. prvků ještě nevybouraných. Bourací práce budou probíhat dle harmonogramu postupu bouracích prací, který bude předložen prováděcí firmou a odsouhlasen vlastníky objektů a dotčenými orgány. Harmonogram postupu bouracích prací bude závazný pro celý průběh bouracích prací, jakákoliv změna bude možná pouze po odsouhlasení vlastníky objektů a dotčenými orgány. Použité bourací technologie nesmí ohrozit okolní stavby svým provozem či prací. Vybouraný materiál bude průběžně vyvážen z objektu. Nesmí docházet k jeho ani dočasnému skladování uvnitř objektu. Lokálně nahromaděný materiál na stropních konstrukcích nesmí překročit hmotnost 250 kg/m2 užitného zatížení (dříve normová, dnes charakteristická hodnota)!

Bourací prostory budou označeny a zabezpečeny proti možnému ohrožení zdraví pracovníků a zaměstnanců. Provádění bouracích prací bude v souladu s ČSN a platných předpisů o provádění bouracích prací. V případě nejasností při demolicích nosných prvků zhotovitel přizve statika pro posouzení nebezpečí bouracích prací nosných prvků, statik navrhne způsob podchycení konstrukce nebo alternativní řešení. V případě zjištění nových skutečností o stávajících konstrukcích, které jsou odlišné od předpokladů uvedených v projektové dokumentaci, je nutné oslovit projektanta-statika za účelem rozhodnutí o dalším postupu prací.

Materiál z vybouraných konstrukcí bude vytříděn. Pro zpětné použití do zásypů je možno použít čistou betonovou drť frakce 8-64, bez zbytků ostatních materiálů a výztuže.

Bourání konstrukcí v západním křídle bude probíhat po dílčích etapách. Před vybouráním jednotlivých stropů budou stěny vždy zajištěny dočasnou rámovou výdřevou z hranolů 200x240 mm. Trámy budou kotveny do obvodových zdí kul. 16 mm po cca 750 mm. Kotvení bude přes ocelovou plotnu 200x200x15 mm. Výdřeva bude umístěna nad stávající stropní konstrukcí, tak aby poloha umožňovala provádět stavební práce.

      - Sanace stávajících nosných konstrukcí

Je nutné provést kontrolu poruch – trhlin, koroze, nadměrných výchylek a průhybů apod. Pokud budou tato místa zjištěna, resp. pokud bude cokoliv nasvědčovat, že v konstrukci k těmto jevům dochází je nutné tyto poruchy sanovat. Vždy je nutné odhalit příčinu těchto poruch a zkontrolovat, zda je porucha aktivní či nikoliv. Poté bude muset být stanoven způsob zajištění. Trhliny ve zdivu budou po stanovení příčiny sešity helikální výztuží, příp. sepnuty a vždy zainjektovány. Korodované prvky budou očištěny a zesíleny přivařením nových profilů. Při nadměrných deformacích budou nosné prvky zesíleny, dle typu konstrukce a materiálu.

Obecně pro všechny stávající konstrukce platí, že dodavatel musí provést kontrolu nosných konstrukcí a konstrukcí dotčených projektovanými úpravami. Musí ověřit, že všechny v projektu uvedené předpoklady a skutečnosti (materiály, pevnosti, statické působení, nosný systém) odpovídají skutečnému stavu na stavbě. V případě, že stav objektu bude odlišný, musí dodavatel stavebně technickým doprůzkumem zjistit potřebné údaje a provést nový návrh a posouzení nosných konstrukcí.

    - Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Je nutné při provádění monolitických konstrukcí dbát na ochranu konstrukcí po betonáži. Je nutné řešit ochranu před klimatickými vlivy např. zakrytím před přímým slunečním zářením, srážkami, popřípadě účinky nízkých teplot – pod +5 °C.

Je nutné překontrolovat provedení prvků hlubinného založení – pilot, s ohledem na skutečnou stavbu geologického profilu. Při vrtání pilot bude přítomen zodpovědný geolog.

Je nutné překontrolovat kvalitu základové spáry.

Je nutné provést kontrolu výztuže před betonáží dílčích částí monolitických konstrukcí.

Je nutné provést kontrolu osazení a uklínování nových ocelových překladů před jejich zakrytím obezděním a zaomítáním.

    - Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

      - Normy

ČSN EN 1990 (Eurokód 0) Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991 (Eurokód 1) Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992 (Eurokód 2) Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1993 (Eurokód 3) Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN 1995 (Eurokód 5) Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN EN 1996 (Eurokód 6) Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 1997 (Eurokód 7) Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 1998 (Eurokód 8) Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 338 Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

ČSN EN 14080 Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky

ČSN EN 10025 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN 732810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

      - Výpočetní programy

Návrh byl proveden dle platných norem ČSN EN za pomocí softwaru Scia Engineer a vlastních výpočtových programů na bázi MS Excel.

Výpočty jsou archivovány u zpracovatele.

    - Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Provedený statický výpočet odpovídá požadavkům dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb. Jsou uvedeny dimenze nosných.

Obecně pro celou část Stavebně-konstrukční řešení platí, že byla provedena dle dostupných podkladů a průzkumů. Proto je nutné při provádění stavby, vždy ověřit soulad předpokladů s projektovaným stavem. V případě rozdílů je dodavatel stavby povinen zpracovat projektovou dokumentaci se zahrnutím všech skutečností zjištěných na stavbě a stavbu provést dle těchto skutečností. Z toho plynoucí náklady na tyto doplněné konstrukční či stavební úpravy jsou součástí dodávky stavby, které nelze následně nárokovat jako vícepráce.

Dodavatel je povinen zpracovat před výstavbou dílenskou dokumentaci všech konstrukcí. Před zahájením stavby musí dodavatel provést průzkum všech dřevěných prvků – stropních trámů a krovů, pro zjištění skutečného rozsahu poškození.

Vypracoval:					Ing. Martin Koráb